Изучение процесса гидролиза с гексафторплатинатами калия

Малин Артем Владимирович

Аспирант

Томский Политехнический Университет,

Инженерная школя ядерных технологий, Томск, Россия

E–mail: avmalin.work@gmail.com

Переработка вторичного сырья, источником которого является развивающейся производство радио–коммуникационных и компьютерных технологий, и на данный момент носит крайне актуальный характер ввиду сохранения природных ресурсов, и интереса к снижению затрат на извлечение ценных компонентов. Ввиду сложности разделения элементов комплексно присутствующих в вторичном сырье, появляются новые технологические варианты переработки[2]. Одной из перспективных технологий переработки техногенных отходов является применение галогенфторидов, так и тетрафтороброматов щелочных металлов[3]. Целью данной работы является получение фторплатинатов калия и изучение процесса гидролиза полученных продуктов.

Фторплатинаты калия были получены взаимодействием металлического металла платиновой группы с тетрафтороброматом калия в запаянных никелевых ампулах в инертной атмосфере без доступа кислорода. Реактивы брались в соответствии с стехиометрическим соотношением, при выдерживании T = 400 °С в течении 6- часов, и последующим постепенным охлаждением. Посредством рентгеноструктурного анализа порошков полученных продуктов были подтверждены состав и чистота продуктов реакции.

Полученные фторплатинаты калия, были подвержены гидролизу, с последующим рассмотрением структуры продуктов гидролиза. Согласно [1], ионы вида Me, (где n= от 1 до 2) не будут диссоциировать в водных средах, однако фторплатинаты осмия, рутения и палладия были растворены в воде, и в процессе выпаривания образовали новые структуры, о чем говорит изменение цвета порошков, а так же полученные паттерны рентгеноструктурного анализа.

Литература

1	Джолли У.Л. (ред.). Синтезы неорганических соединений. Том 2 Издательство "Мир" 441стр. 1967 г.

2	Лолейт С. И., «Разработка экологически чистых технологий комплексного извлечения благородных и цветных металлов из электронного лома», автореферат 2010 г.

3	Ivlev S. Tetrafluorobromates for Urban Mining of Noble Metals: A Case Study on Iridium Metal // European Journal of Inorganic Chemistry 2013.