Полупроводниковые оксиды для газовых сенсоров раннего обнаружения пожаров

Платонов В.Б.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: agnes1992@yandex.ru

Раннее обнаружение пожаров, возникающих в результате короткого замыкания в электрических цепях, является исключительно важной задачей. В связи с тем, что электрические системы широко распространены, а электрические цепи обычно скрыты, традиционные системы пожарной сигнализации, включающие детекторы тепла, дыма, и пламени, оказываются малоэффективными.

В данной работе нановолокна полупроводниковых оксидов SnO2, ZnO, WO3, полученные методом электроформирования (ЭФ), опробованы в качестве чувствительных материалов для детектирования продуктов пиролиза ПВХ в условиях, симулирующих тление при возникновении короткого замыкания в электрических цепях. Методом термического анализа с масс-спектральным определением газообразных продуктов установлено, что при пиролизе ПВХ в температурном интервале 200 – 400 оС, соответствующем стадии невидимого дыма, основным компонентом образующейся газовой смеси является HCl.

Нановолокна получены методом ЭФ из растворов солей в полимере. В качестве исходных веществ использованы SnCl4*5H2O, Zn(CH3COO)2*2H2O, (NH4)10(H2W12O42)*4H2O. В результате отжига полимерных волокон при 550 °С были получены порошки нанокристаллических оксидов, сохраняющих волокнистую структуру. Для проведения сенсорных измерений из полученных порошков формировали толстые пленки на микроэлектронном чипе с платиновыми нагревателем и контактами.

Для эксперимента, симулирующего тление ПВХ, был изготовлен герметичный стеклянный бокс объемом 100 литров. Навеску ПВХ помещали на алюминиевую фольгу, которую располагали на плите, разогретой до Тн = 100, 200 и 300°С. При Тн = 200 оС сопротивление всех образцов уменьшается и затем воспроизводимо возрастает в атмосфере чистого воздуха. Важно отметить, что такая температура нагрева ПВХ отвечает стадии невидимого дыма. Таким образом, становится возможным обнаружение самой ранней стадии пожара, вызываемого коротким замыканием в электрических цепях. Наиболее чувствительным материалом является триоксид вольфрама.