Твердофазное восстановление титаномагнетитового концентрата месторождения Гремяха-Вырмес

Атмаджиди А.С.

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, лаборатория №1 проблем металлургии комплексных руд им. академика И.П. Бардина, Москва, Россия

E-mail: alexandra_0492@mail.ru

Титаномагнетиты представляют собой комплексное сырье с высоким содержанием ценных компонентов: железа (35-65%), ванадия (0,5-1,5%) и титана (2-14%) [1]. На сегодняшний день переработка титаномагнетитовых концентратов осуществляется по двух способам: доменному (Россия, Китай) и с применением электроплавки (ЮАР). Доменный способ применим только для низкотитанистых титаномагнетитов. В случае использования титаномагнетитовых концентратов с содержанием диоксида титана более 4% применим способ электроплавки с предварительным восстановлением. Обе технологии направлены на извлечение двух компонентов железа и ванадия, в то время как титан не извлекается. В связи с этим разработка комплексной технологии переработки титаномагнетитового концентрата с получением железа в гранулированном виде, пентаоксида ванадия и искусственного рутила, пригодного для получения пигментного TiO2 является актуальной. Для этого предлагается применять метод прямого получения железа, позволяющий значительно улучшить экономические показатели процесса. В данной работе было изучено твердофазное восстановление титаномагнетитового концентрата с получением металла в гранулированном виде и титанованадиевого шлака. Показано влияние температуры и состава шихты на характер разделения шлаковой и металлической фаз, распределение ванадия между металлом и шлаком, микроструктуры шлаков различного состава, и проведена оценка их пригодности для дальнейшей переработки с извлечением ванадия и титана. Полученный гранулированный металл (1,92% C, V2O5 0,28%) представляет собой товарный продукт и может быть переработан в конвертерах для получения качественной стали. Шлак содержит около 40% TiO2 и 2,7% V2O5, что позволяет использовать его для дальнейшей переработки с последовательным извлечением ванадия известково-сернокислотным способом и титана путем выщелачивания.

Литература

[1] Резниченко, В.А. Титаномагнетиты. Месторождения, металлургия, химическая технология. М.: Наука, 1986.