Гибридные материалы на основе гиперразветвленных полимеров с ионами и наночастицами металлов для биомедицинского применения

Бондарь О.В., Медведева О.И., Гатаулина А.Р., Улахович Н.А., Кутырева М.П.

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им.А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: bondar_olga_rus@mail.ru

Одной из задач современной химии является синтез биологически активных веществ с заданными свойствами. Для создания подобных веществ подходят гибридные материалы. В нашем исследовании в качестве матрицы был использован гиперразветвленный полиэфирополиол третьей генерации.

С целью получения гибридных материалов применен метод последовательной функционализации полимера сначала фрагментами акриловой и пропановой кислот, затем ионами кобальта, никеля и меди, а также наночастицами меди. Состав и строение полученных поликислот изучены методами ИК, ЯМР спектроскопии, pH-потенциометрического титрования, с последующим моделированием сложных равновесий по программе SAGAFit. Методом АСМ изучена морфология полученных металлокомплексов. Методом спектрофотометрии оценены состав и устойчивость комплексных форм в системах ион металла : лиганд в растворе. Выявлена большая устойчивость полиэфирокарбоксилатов меди по сравнению с поликарбоксилатами кобальта и никеля того же состава, что согласуется с литературными данными. Функционализация полимерной платформы наночастицами металлов проведена на примере наночастиц меди методом химического восстановления. В качестве восстановителей использованы гидразин гидрат (ГГ) и тетрагидроборат (ТГБ) натрия. Методами анализа траектории движения наночастиц и спектрофотометрии показано, что при восстановлении металлокомплексов меди для полиэфирополипропионата образуется 2 типа частиц металлической меди и оксида меди с dh=110 и 250 нм, в то время как при восстановлении ТГБ гидродинамический диаметр наночастиц меди и оксида меди находится в диапазоне от 50 до 200 нм. Оценена фунгицидная активность металлокомплексов и наночастиц меди к патогенным штаммам рода Кандида, Аспергилус, Триходерма, Трихофитон, Пенициллум. Установлено, что комплексы Cu(II) и наночастицы меди обладают активностью преимущественно к грибам рода Candida. В то время как НЧ меди на основе металлокомплексов проявляют большую активность к грибам рода Aspergillus и Penicillium.