Координационные полимеры на основе транс-1,4-циклогександикарбоновой кислоты: строение, структурная динамика и свойства

Демаков П.А.

Институт Неорганической Химии им. А. В. Николаева, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный Университет, Факультет Естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: demakov@niic.nsc.ru

Металл-органические координационные полимеры на основе алифатических лигандов обладают рядом свойств, существенно отличающих их от аналогов с ароматическими составляющими. Пористые каркасы, содержащие конформационно лабильные алифатические фрагменты, часто проявляют обратимое изменение структуры (т. н. «дыхание») при обмене и удалении гостевых молекул, что делает их важными объектами для исследования селективной сорбции молекул различной природы, размера и формы [1].

Нами синтезирован ряд координационных полимеров на основе транс-1,4-циклогександикарбоновой кислоты (H2chdc), установлена их структура, охарактеризованы термическая стабильность и сорбционные свойства. Полученные соединения и аддукты на их основе исследованы широким набором физико-химических методов, включая ЭПР, спектроскопию диффузного отражения и твердотельной люминесценции.

МОКП [Zn2(chdc)2(dabco)], топологически эквивалентный хорошо известному терефталатному каркасу [Zn2(bdc)2(dabco)] [2], является перманентно пористым с высокой удельной площадью поверхности 705 м2/г и демонстрирует обратимое дыхание при обмене гостевых молекул и сорбции газов. Обнаружена высокая селективность сорбции этим каркасом паров бензола по отношению к циклогексану, что является интересным результатом в контексте до конца не разрешенной проблемы их разделения.

Работа поддержана Российским научным фондом (Проект 
№ 14-23-00013) и Федеральным агентством научных организаций РФ.

Литература

[1] Niekiel F., Lannoeye J., Reinsch H., Munn A.S., Heerwi A., Zizak I., Kaskel S., Walton R. I., Vos D., Llewellyn P., Lieb A., Maurin G., Stock N. Conformation-Controlled Sorption Properties and Breathing of the Aliphatic Al-MOF [Al(OH)(CDC)] // Inorg. Chem. 2014. Т. 53. № 9 С. 4610-4620.

[2] Dybtsev D. N., Chun H., Kim K. Rigid and Flexible: A Highly Porous Metal–Organic Framework with Unusual Guest-Dependent Dynamic Behavior // Angew. Chem. Int. Ed. 2004. Т. 116. № 38 С. 5143-5146.