Синтез и исследование наночастиц YVO4:Nd3+ для люминесцентной термометрии

Гольева Елена Владимировна1,2, Колесников Илья Евгеньевич3

Научный сотрудник, ассистент; специалист

1 – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Институт металлургии, машиностроение и транспорта, Санкт-Петербург, Россия

2 – Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург, Россия

3 – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

lenysik_net@mail.ru

Актуальной задачей современного материаловедения является поиск и создание новых функциональных материалов для различных отраслей науки и техники. Так, например, для медицины и биологии требуются эффективные методы ранней диагностики, а также терапии раковых и других заболеваний. Перспективным методом для решения указанной проблемы является люминесцентная нанотермометрия, как принципиально новый способ измерения локальной температуры в клетках и тканях. Люминесцентная нанотермометрия изучает зависимость между температурой и люминесцентными характеристиками [1]. Она делится на несколько типов в зависимости от того, какой параметр люминесценции используется для привязки к температурной шкале. Наиболее востребована в качестве такого параметра относительная интенсивность люминесценции, поскольку она не требует дополнительных эталонных измерений и не зависит от количества люминофора и мощности источника возбуждающего излучения.

На сегодняшний день известно большое количество люминесцентных наносистем для использования в качестве неинвазивных тепловых датчиков. К ним относятся квантовые точки, полимерные наночастицы, флуоресцентные белки, металлические наночастицы и наночастицы, легированные редкоземельными элементами. Однако их применение для исследований in vivo ограничено из-за отсутствия эффективной проникающей способности в биологических тканях. Такое ограничение можно преодолеть в том случае, если линии возбуждения и излучения люминесцентных наночастиц будут находиться в одном из «биологических окон» тканей, т.е. в спектральной области, где рассеяние и поглощение ткани сведены к минимуму. Перспективным материалом, удовлетворяющим вышеуказанному требованию, являются неорганические наночастицы, легированные ионами неодима.

Целью настоящего исследования являлся синтез и исследование наночастиц YVO4:Nd3+ 3ат.%. В качестве метода синтеза использовался модифицированный метод Печини, разработанный нашей научной группой. Люминесцентные свойства были исследованы с помощью анализа спектров возбуждения и люминесценции. В результате проведенных исследований были синтезированы нанотермометры YVO4:Nd3+ 3ат.%., исследованы их свойства, в том числе люминесцентные, а также рассчитана температурная чувствительность. Изучение спектра возбуждения выявило, что наночастицы YVO4:Nd3+ 3ат.% могут эффективно возбуждаться длиной волны 808 нм, лежащей в первом «биологическом окне».

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (№ 17-72-10055). Авторы выражают благодарность РЦ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», «Нанотехнологии» и «Рентгенодифракционные методы исследования» Научного парка СПбГУ.

Литература

- Brites, C.D.S., Lima, P.P., Silva, N.J.O., et al. (2010) A luminescent molecular thermometer for long-term absolute temperature measurements at the nanoscale. Adv. Mater., 22 (40), 4499–4504.