Новые интерметаллические соединения в системе Re-Ga-Ge

Лиханов М.С., Халания Р.А., Верченко В.Ю.

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

likhanov@inorg.chem.msu.ru

Соединения, образованные между собой металлами d и p-блоков, являются объектом большого научного интереса в современной химии и физики интерметаллидов. Особенности их электронной структуры обуславливают полярность химической связи, не характерную для большинства интерметаллидов. Это в, свою очередь, приводит к богатству проявляемых физических свойств, зачастую определяемых раскрытием энергетической щели на уровне Ферми и переходом в полупроводниковое состояние при условии реализации необходимой концентрации валентных электронов (КВЭ). В отличие от молекулярных соединений, способ подсчета электронов для многих интерметаллических фаз остается в значительной степени загадкой. Для некоторых классов эти правила приобретают общий характер, как, например, правило «18-n» для фаз Новотного. Применение таких эмпирических подходов в поиске новых соединений, способных потенциально обладать необычными для простых сплавов свойствами, позволило нам получить, по меньшей мере, три новых фазы в изначально казавшейся очень простой системе Re-Ga-Ge.

Имеющиеся в литературе [1] сведения о существовании фазы состава ReGa3, кристаллизующейся в структурном типе IrIn3, причем, только в условиях высокого давления, не соответствуют правилу концентрации валентных электронов для данного семейства, так как КВЭ, равная 16, лежит вне диапазона стабильности класса (КВЭ = 17-18). Мы поставили задачу стабилизировать данную фазу путем сочетания галлия и германия в p-подрешетке, что привело к получению практически не обладающей областью гомогенности фазы состава ReGa2Ge со структурой IrIn3 и с КВЭ, равной 17. Увеличением содержания германия до состава ReGaGe2 с КВЭ равной 18 была получена новая фаза с уникальным кристаллическим строением. Кроме того, нами идентифицировано соединение примерного состава ReGa1-xGex, по-видимому, не подчиняющееся правилам валентных электронов из-за большого количества связей Re-Re в его кристаллической структуре. В работе будут подробно рассмотрены детали кристаллического строения, электронной структуры и свойств новых соединений.

1. Popova S.V., Fomicheva L.N. New phases in Re-Ga and Os-Ga systems, obtained at high pressure // Inorg. Mater. 1982. V. 18, p. 205-208.