Исследование сравнительной реакционной способности топологических изоляторов с тетрадимитной структурой по отношению к кислороду и воде

Сиротина А. П.1,2,

соискатель

Волыхов A.А.1,3

к.х.н., сотрудник

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва, Россия

3 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: ansipe@mail.ru

На сегодняшний день одним из наиболее быстро развивающихся направлений в физике и химии твёрдого тела является исследование топологических изоляторов (ТИ) – кристаллов, объем которых имеет свойства диэлектрика, а поверхность имеет проводящие состояния. Актуальность исследования данных веществ состоит в проявлении уникальных транспортных и магнитотранспортных свойств, обусловленные особым поверхностным состоянием. Для исследования физических свойств ТИ, связанных с состоянием поверхности, необходимо понимать реакционную способность по отношению к активным компонентам воздуха: кислороду и воде, чтобы не только знать, в какой атмосфере осуществлять пробоподготовку и исследование свойств конкретного ТИ, но и уметь получать ТИ с заданной толщиной оксидного слоя. В работе проведено изучение сравнительной реакционной способности поверхностей сколов кристаллов Sb2Te3 (111), Bi2Te3 (111), Bi2Se3 (111) по отношению к кислороду и воде при комнатной температуре.

В связи с многокомпонентным составом воздуха были проведены исследования реакционной способности сначала для отдельных компонент воздуха: молекулярного кислорода и воды, а затем для воздуха с различной влажностью.

Для установления механизма окисления ТИ молекулярным кислородом были проведены исследования процесса окисления при различных парциальных давлениях кислорода с помощью in situ РФЭС с использованием синхротронного излучения. Установлено, что в процессе окисления изменяется состав окисленного слоя с превалированием в первый период времени одного из элементов ТИ. Также выявлено влияние ионизирующего излучения на кинетику реакции окисления. Для полноценного понимания механизма окисления ТИ во влажном воздухе проведено исследование взаимодействие Sb2Te3 (111) с водой в жидком состоянии. При исследуемых временах взаимодействия обнаружено растворение одного слоя сурьмы с образованием бислоя теллура. На основании полученных результатов предложен механизм окисления исследуемых веществ кислородом и водой.

По результатам исследований получены закономерности в реакционной способности по отношению к компонентам воздуха: скорость окисления увеличивается для аниона при переходе вниз по группе (от Se к Te) в таблице Д.И.Менделеева, а для катиона вверх по группе (от Bi к Sb), что связано с изменением энергии образования соответствующих ТИ, а также энергий образования оксидов металлов и халькогенов.