Кристаллизация гибридных перовскитов из апротонных растворителей: неожиданные интермедиаты и где они обитают

Петров А.А., Фатеев С.А., Тарасов А.Б.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: basolon @gmail.com

Гибридные органо-неорганические перовскиты ABX3 (A = CH3NH3+, CH(NH2)2+; B = Pb, Sn; X = I, Br, Cl) положили начало развитию нового класса фотовольтаических устройств – перовскитных солнечных элементов, эффективность которых с момента создания первых прототипов в 2009 году возросла с 3,8% до 22,7% в 2017 году.

Несмотря на то, что плёнки перовскита, как правило, получают из апротонных растворителей: диметилсульфоксида (ДМСО), диметилформамида (ДМФА) и гамма-бутиролактона (ГБЛ), в литературе до сих пор не проведено систематическое исследование процессов кристаллизации гибридных перовскитов из данных растворителей.

В данной работе нами был исследован процесс кристаллизации перовскита из двух растворителей: ДМФА и ГБЛ. Было обнаружено, что при удалении растворителя из растворов, содержащих прекурсоры перовскита PbI2 и MAI в ДМФА, кристаллизуется три типа кристаллосольватов: (MA)2(DMF)2Pb3I8, (MA)2(DMF)2Pb2I6 и (MA)3(DMF)PbI5 в зависимости от соотношения прекурсоров, а образующийся при их разложении перовскит наследует морфологию предшествующей фазы [1].

Впервые подтверждено существование кристаллосольватов, образующихся при кристаллизации перовскита из ГБЛ, расшифрована структура трёх таких соединений. Было открыто два интермедиата, состоящих из кластерных анионов [Pb18I44]8-. Установлено влияние соотношения MAI/PbI2 в растворе ГБЛ на тип образующихся кристаллических фаз.

Таким образом, в работе проведено исследование процесса кристаллизации перовскита из ДМФА и ГБЛ, установлена кристаллическая структура интермедиатов, образующихся при кристаллизации раствора. Определено влияние координирующей способности растворителя и соотношения прекурсоров на тип образующихся интермедиатов и, как следствие, на свойства итоговых плёнок перовскита.

Литература

[1] Petrov A.A. et al. Crystal Structure of DMF-Intermediate Phases Uncovers the Link Between CH3NH3PbI3 Morphology and Precursor’s Stoichiometry // Journal of Physical Chemistry. 2017, 121, pp. 20739-20743.