Синтез и исследование волокон ZnO@Co3O4 для газовых сенсоров

Владимирова С.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vladimirova.lagytina@gmail.com

Для контроля концентрации токсичных и ядовитых веществ в окружающей среде, мониторинга воздуха на промышленных предприятиях широко применяются полупроводниковые газовые сенсоры. В качестве чувствительного материала хорошо себя зарекомендовали оксиды n-типа проводимости SnO2, In2O3, Fe2O3, WO3, ZnO и другие. Тем не менее, использование этих материалов для детектирования газов во влажном воздухе ограничено из-за сильного уменьшения величины сигнала. В связи с этим актуальным является поиск чувствительных материалов, устойчивых к воздействию влаги. Интерес представляет создание гетероструктур с p-n переходом, которые помимо чувствительности во влажном воздухе также могут обладать и селективностью. В данной работе были исследованы сенсорные свойства волокон на основе ZnO c добавлением Co3O4 (nCo/nCo+nZn) = 4÷23%) по отношению к NO (4 ppm), NO2 (1 ppm), 20 ppm NH3, 20 ppm CO и H2S (1 ppm) в условиях различной влажности воздуха (r.h. = 0 и 60%) в температурном диапазоне 80-250оС.

Волокна получали из полимерных растворов соответствующих ацетатов методом электроспиннинга. Навески Zn(CH3COO)2∙2H2O и Co(CH3COO)2∙4H2O растворяли в одинаковых объемах 2-метоксиэтанола и изопропанола, а затем к полученной смеси при непрерывном перемешивании добавляли поливинилпирролидон. Формирование нитей происходило при значении напряжения 10-11 кВ и скорости подачи раствора 1 мл/ч, расстояние между концом иглы и коллектором составляло 12-13 см. Необходимую температуру разложения определяли методом термогравиметрического анализа с масс-спектрометрическим анализом газообразных продуктов. Полученные образцы были охарактеризованы методами рентгеновской дифракции, низкотемпературной адсорбции азота по модели БЭТ. Исследование микроструктуры образцов проведено методом высокоугловой кольцевой темнопольной просвечивающей электронной микроскопии.

Введение кобальта приводит к уменьшению величины сенсорного сигнала в сухом воздухе по отношению ко всем газам, кроме сероводорода. Это может быть обусловлено образованием CoS, обладающим металлическим типом проводимости:

Co3O4 +8 H2S + 7 O2 = 3 CoS + 5 SO2 + 8 H2O,

Впервые обнаружено, что Co-содержащие образцы демонстрируют увеличение сенсорного сигнала по отношению к NO2 с ростом влажности воздуха.