Биметаллические соединения лантанидов для люминесцентной термометрии

Худолеева В.Ю.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: vladislava.kh@list.ru

Поиск новых люминесцентных материалов является важной и актуальной задачей из-за возможности применения их в качестве меток для люминесцентной биовизуализации. Кроме того, наличие сенсорных свойств позволяет проводить не szтолько медицинскую диагностику, но и терапию, в том числе и гипертермию рака. Этот метод основан на разогреве тканей до температуры около 42оС, при которой раковые клетки, в отличие от здоровых, погибают. Однако успешная реализация этого метода требует высокой чувствительности и бесконтактной термометрии с высоким разрешением.

Благодаря таким уникальным оптическим свойствам, как длительные времена жизни возбужденного состояния и большой стоксов сдвиг, соединения лантанидов являются одним из перспективных классов материалов для создания биометок с сенсорными свойствами. Измерение температуры с использованием таких соединений может быть основано на температурной зависимости различных свойств, например, спектра люминесценции. Так, для биметаллических соединений тербия-европия с изменением температуры меняется и скорость процесса переноса энергии Tb→Eu, что приводит к изменению соотношения полос люминесценции двух ионов. Однако, полученные на данный момент чувствительности таких термометров составляют около 3-5% оС-1 в диапазоне температур 35-45оС.

Мы предположили, что это может быть связано с отсутствием вовлечения лиганда в температурно-зависимые процессы люминесценции. В данной работе была исследована возможность повышения чувствительности за счет вовлечения лиганда в температурно-зависимые процессы, а именно за счет обратного переноса энергии с металла на лиганд при повышении температуры. В качестве объектов исследования были выбраны два класса соединений: поверхностно модифицированные биметаллические фториды L@EuxTb1-xF3 и координационные соединения EuxTb1-x(L)3(H2O)2 (х=0.01…0.1). В качестве лигандов (L) были выбраны бензоат- (bz-), феноксибензоат- (pobz-) и терефталат-анионы (½tph2-). Особенности температурной зависимости люминесцентных свойств данных соединений будут обсуждены в докладе.