Исследование химико-минералогического состава магнийсодержащего материала

Усольцева И.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия

Е-mail: cupa57@yandex.ru

Целью данной работы было проведение лабораторных испытаний по исследованию влияния термической обработки серпентинитовой руды на структурный и химический состав.

Перед проведением исследований был проведен рентгенофазовый анализ (РФА) исходной пробы, который показал, что образец содержит: магнетит – 9,5 %, брусит – 7,9 %, хризотил-асбест – 80,5 %, хлорит – 2,1 %.

Для определения влияния различных температур на образец был проведен дифференциально-термический анализ (ДТА).

В соответствии с результатами ДТА для термообработки были выбраны следующие температуры: 720 °С, 850 °С, 1000 °С.

РФА прокаленных образцов показал содержание в образцах форстерита (71-79 %), который образуется в результате фазового перехода хризотил-асбеста.

Таблица 1 – Минералогический состав образцов:

| № п/п | Минерал | Содержание (%), при температуре |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 720 °С | 850 °С | 1000 °С |
| 1 | Форстерит | 78,7 | 79,5 | 71,1 |
| 2 | Гематит | 7,8 | 7,1 | 9,9 |
| 3 | Диопсид | 2,8 | 5,2 | – |
| 4 | Периклаз | 8,0 | 6,3 | – |
| 5 | Энстатит | 1,4 | 1,9 | 17,9 |
| 6 | Флогопит | 1,3 | – | – |
| 7 | Магнетит | – | – | 1,1 |

При термической обработке в интервале от 720 °С до 1000 °С происходит разложение исходной группы минералов с образованием форстерита, гематита, диопсида, периклаза; при достижении 1000° С образуется магнетит.