Формы Np(V) и U(VI) в условиях пласта-коллектора жидких радиоактивных отходов

Гусев И.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: igusev97@mail.ru

Одной из актуальных проблем ядерной энергетики является разработка методов обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) и их захоронения. Современная концепция, принятая в России, заключается в долгосрочной безопасной изоляции ЖРО в глубинных пластах-коллекторах. Пласт-коллектор – это водоносный горизонт пористых пород, отделенный от верхних водоносных горизонтов (в том числе и питьевых) и от биосферы глинистыми водоупорными слоями для предотвращения вертикальной миграции. Известно, что долгоживущие актиниды Np(V) и U(VI) связываются с твердой фазой в условиях пласта-коллектора при pH 4-7. При этом остается не выясненным механизм их связывания и роль продуктов гидролиза катионов ЖРО и песков пласта-коллектора в нем. Таким образом, целью данной работы является определение закономерностей поведения и распределения по формам Np(V) и U(VI) в условиях пласта-коллектора ЖРО.

Для этого были проведены эксперименты в гидротермальных условиях (150°С, 50 ч.), в которых варьировались значения рН, присутствие кварца, глины и самих песков пласта-коллектора. Для определения формы нахождения актинидов было проведено кислотное выщелачивание при рН=1,3 и последовательное выщелачивание пор методике Тессера [1].

Для U(VI) было выяснено, что при кислотном выщелачивании десорбция урана в системе, содержащей кварц, повышается со временем с 10 до 55% и достигает равновесия за 45 дней. В случаях, когда U(VI) связан с породой и/или (мета)гидроксидами алюминия, образующимися в результате реакций направленного гидролиза компонентов ЖРО, степень десорбция не превышает 30% (более 5 мес.) Из последовательного выщелачивания видно, что основной формой нахождения урана является нерастворимый остаток. В случае Np(V), при кислотном выщелачивании, аналогичный U(VI) процент десорбции достигается за более короткий промежуток времени (менее недели), что можно объяснить более слабым связыванием актинида с твердой фазой. Также даже при комнатной температуре без изменения pH для нептуния характерна десорбция. Последовательное выщелачивание нептуния показало, что он еще в большей степени находится в труднорастворимом остатке.

Литература

[1]. Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. // Analytical Chemistry. –1979. –V.51. –P.844-851.