Сорбция Cs на глинах Острожанского месторождения.

Полякова Т.Р., Семенкова А.С.

Студент, м.н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: pt9160399501@gmail.com

Для предотвращения распространения радионуклидов, содержащихся в радиоактивных отходах, они должны быть размещены в специально сконструированных хранилищах. Одним из перспективных материалов для использования в качестве инженерных барьеров являются глинистые минералы, обладающих высокими сорбционными и гидроизоляционными свойствами. Новая атомная электростанция Республики Беларусь располагается на территории Острожанского месторождения глин, которые станут естественным инженерным барьером.

Высокомобильный 137Cs является важным продуктом деления облученного уранового топлива, поэтому для создания модели его поведения в случае попадания в окружающую среду, в работе была изучена сорбция на глинах. В работе была исследована сорбция Cs на исходном образце глины Острожанского месторождения (БГ-И) и на модифицированном образце БГ-Н, обработка которого имитирует воздействие кислотной среды.

Были проведены эксперименты по сорбции Сs в диапазоне значений рН 2-11, концентрации радионуклида 10-9-10-2М, постоянной ионной силе раствора 0,01М и концентрацией глины 1г/л. Были получены зависимости сорбции от pH, кинетики и изотермы сорбции для обоих образцов глин. Для определения времени установления сорбционного равновесия измеряли сорбцию во временном интервале от 0 до 48 часов. Изотерму строили в интервале концентраций CsCl от 10-9 до 10-2. Измерения радиоактивности Cs-137 проводили методом жидкостно-сцинтилляционной спектрометрия.

Показано, что сорбционное равновесие в системе Cs-глина достигалось в течение двух часов взаимодействия. Значительное разрушение структуры глины после обработки кислотой не оказало заметного влияния на сорбцию Cs в диапазоне концентраций 
10-9-10-6М.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(грант 17-5304049 )