Сорбционные свойства бентонитов месторождений 10-й Хутор (Россия) и Катч (Индия) по отношению к Cs(I) и Sr(II)

Евсюнина М.В.

МГУ имени М.В.Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия
mashko-ya-e@mail.ru

Из всех этапов ядерно-топливного цикла захоронение высокоактивных отходов (ВАО) и отработанного ядерного топлива является критически важной проблемой, так как они представляют наибольшую опасность для окружающей среды и человека в течение длительного времени (до миллионов лет). В России принята концепция захоронения ВАО в скальные породы с применением глин в качестве одного из защитных барьеров. Изоляция отвержденных ВАО обеспечивается тремя инженерными барьерами – матрицей, консервирующей радионуклиды, прочной коррозионностойкой канистрой (из нержавеющей стали), буфером из слабопроницаемого сорбционного материала (обычно бентонита). Природный защитный барьер – геологическая среда.

Основным компонентом бентонита являются глинистые природные минералы группы смектита, обладающие высокой сорбционной способностью по отношению к катионам металлов и слабой водопроницаемостью, что может быть использовано для создания изолирующих барьеров в местах захоронения радиоактивных отходов. Целью данной работы является определение сорбционных свойств бентонитов разного состава из двух месторождений (10-й Хутор, Россия и Катч, Индия) по отношению к Cs(I) и Sr(II).

Были проведены эксперименты по изучению кинетики сорбции Cs и Sr на бентонитах, по определению зависимости сорбции Cs и Sr от рН и ионной силы. Также были построены изотермы сорбции Cs и Sr на бентонитах. Для этого были приготовлены суспензии бентонитов в деионизованной воде с концентрацией 1 г/л. Для определения удельной радиоактивности растворов использовали жидкостно-сцинтилляционный спектрометр.

Изучение кинетики сорбции 137Cs и 90Sr показало, что уже в первые минуты сорбция достигает максимальных значений и слабо меняется со временем. Значения сорбции цезия (~85%) выше, чем значения сорбции стронция (~60%). Равновесие устанавливается достаточно быстро как для Сs, так и для Sr (меньше суток).

Сорбция 90Sr на бентонитах зависит от pН, причем стронций лучше сорбируется на бентоните Катч. Сорбция 137Cs на бентоните «10-й Хутор» не зависит от рН, а на бентоните Катч – зависит. Цезий во всем диапазоне рН лучше сорбируется на бентоните «10-й Хутор». С увеличением ионной силы, сорбция как стронция, так и цезия уменьшается, что может свидетельствовать об ионообменном механизме сорбции.