Влияние содержания оксидов отходов на характеристики боросиликатных стекол для их иммобилизации

Скворцов М.В.,1,2 Стефановская О.И.2

студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Россия, Москва

E-mail: shtak@inbox.ru

2 Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН). Россия, Москва

E-mail: serge.stefanovsky@yandex.com

В настоящее время к наиболее эффективным методам иммобилизации средне- и высокоактивных  отходов (ВАО) относится остекловывание. В связи с этим разрабатываются составы стекол, отвечающие ряду требований [1]. Для остекловывания ВАО ОЯТ ВВЭР наиболее перспективными считаются боросиликатные стекла. Упрощенные составы ВАО (в пересчете на оксиды, масс.%): Cs2O – 8,14; BaO – 5,64; SrO – 3,63; Y2O3 - 1,7;  ZrO2 – 8,23; Mo2O3 – 1,25; RuO2 – 6,2; REE2O3 –  34,54 (Nd2O3); NiO – 0,5; Fe2O3 – 1,1; Cr2O3 – 3,13; Na2O – 14,64.( в скобках - оксиды–имитаторы ВАО). Составы стекол с имитаторами ВАО (в масс. %): (1) ВАО–20; B2O3 – 19,6; SiO2–44; K2O – 10; Na2O – 6,4. (2) ВАО–25; B2O3–18,375; SiO2 – 41,25; K2O–9,375;  Na2O – 6. (3) ВАО – 30; B2O3 – 17,15;  SiO2 – 38,5; K2O – 8,75; Na2O – 5,6.  (4) ВАО – 35; B2O3 – 15,925; SiO2 – 35,75; K2O – 8,125; Na2O – 5,2.

Стекла варили при температуре 1200 оС и выдерживали 1 ч, затем часть каждого расплава выливали на металлический лист (закалка), остальное охлаждали в тиглях в остывающей печи (отжиг).  По данным рентгенофазового анализа полученные закалкой и отжигом образцы были подвержены частичной кристаллизации. На поверхности и в объеме найдены 2 кристаллические фазы: бадделеит (ZrO2) и кварц (SiO2). Бадделеит является продуктом кальцинации ВАО, а кварц – продуктом неполного растворения кремнезема в боросиликатном расплаве.

По данным ИК спектроскопии при увеличении содержания имитатора ВАО от 20 до 35 масс.% максимумы полос поглощения в диапазонах 850-1250 см-1 и 700-800 см-1 незначительно смещаются в сторону меньших волновых чисел, демонстрируя повышение доли тетраэдров SiO4 с меньшим числом мостиковых ионов кислорода, что указывает на общее понижение степени связности структурной сетки стекла.

Литература

- S.V. Stefanovsky, S.V. Yudintsev, R. Giere, G.R. Lumpkin. Nuclear Waste Forms // Energy, Waste and the Environment: a Geological Perspective. Geological Society, London. 2004. V.236. p. 37-63