Влияние замещения Cs2O на BaO на фазовый состав и структуру натрий-алюможелезофосфатных стекол

И.Л. Прусаков1

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047 г. Миусская пл., д.9, Москва, РФ  E-mail: rc-jka@mail.ru

В настоящее время остекловывание является единственной доведенной до промышленной стадии технологией обращения с высокоактивными отходами (ВАО) от переработки отработанного ядерного топлива и реализации военных программ. В большинстве стран для иммобилизации ВАО используют натрий-боросиликатное, а в России -  натрий-алюмофосфатное стекло. Установлено, что такое стекло способно включать большее количество поливалентных переходных элементов, а также сульфатов и хлоридов, чем боросиликатные, но более склонно к кристаллизации, а интервал изменения вязкости расплава у таких стекол короче [1].

В ВАО важнейшими из продуктов деления урана являются изотопы цезия, переходящие в стекло. Кроме того, стекла с цезием могут применяться в качестве источников ионизирующего излучения (ИИИ) [2].

Рассчитанные составы стекол имитируют распад изотопов цезия с течением времени до бария. С целью изучения влияния распада на фазовый состав и структуру стекла были синтезированы 11 составов натрий алюмо-железо фосфатных стекол с эквиатомной заменой цезия на барий.  Учитывая, что масса изотопов цезия, приходящаяся на 1 Ки 137Cs составляет около 30 мг [3], активность исходного образца (х=0) составит 5,37×1012 Бк (145 Ки).

Варка стекол осуществлялась в кварцевых тиглях в электропечи при температуре 1180˚С с выдержкой 40 мин. Закаленные образцы получали путем отливки расплава на металлическую пластину, а отожженные – инерционным охлаждением в отключенной печи, что имитирует температурный режим в 200-литровых емкостях на ПО «Маяк». Полученные образцы исследовали на рентгеновском дифрактометре EMPYREAN (CuKα излучение, Ni фильтр) и ИК-спектрофотометре Shimadzu IR Prestige 21.

Все закаленные и отожженные стекла рентгеноаморфны и не имеют кристаллических включений, что является положительным признаком при условии длительного хранения остеклованных отходов.

Структура стекол была изучена методом ИК-спектроскопии. В спектрах натриево-цезиевых алюможелезофосфатных стекол присутствуют полосы, ответственные за различные колебания орто- и пирофосфатных групп и мостиков Р-O-Р (от 400 до 600 см-1 и полосы при 740, 920, 980, 1080 и 1160 см-1) в структуре стекла. Ряд полос ниже 700 см-1 соответствуют колебаниям связей Al-O и Fe-O. На основе анализа ИК-спектров можно сделать вывод, что принципиальных различий в формах кривых для разных образцов не наблюдается, следовательно, стекла имеют схожую структурную сетку, и она заметно не меняется при эквиатомной замене Cs на Ba, как это имеет место при радиоактивном распаде.

Литература

- Фосфатные стекла с радиоактивными отходами. М.: ЦНИИАтоминформ, 1997. 172 с.

- Источники гамма-излучения с цезием-137. Озерск: ФГУП ПО «Маяк», 2013. 232 с.

- Химия долгоживущих осколочных элементов. М.: Атомиздат, 1970. 328 с.

Примечания

Автор выражает благодарность сотрудникам ИФХЭ РАН Стефановской О.И. и Стефановскому С.В. за помощь в проведении работы.