Влияние условий получения гипса и кальцита на морфологию их микрочастиц и на сорбцию ими стронция-90

Твердохлеб Д.А.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: dtverd4@gmail.com

С развитием атомной энергетики и расширением практического использования радионуклидов все более серьезный характер приобретает проблема утилизации радиоактивных нуклидов –долгоживущих продуктов деления (таких, как стронций-90, цезий-137 и 134 и др., присутствующих в водных растворах в ультраразбавленном состоянии). Актуальной остается задача концентрирования и извлечения таких радионуклидов из водных растворов и перевода их в форму, характеризующуюся слабой миграционной способностью в окружающей среде. Важнейшие требования к коллекторам таких радионуклидов – удовлетворительная сорбционная ёмкость, радиационная стойкость, стабильность при длительном хранении, толерантность к окружающей среде, низкая стоимость.

Указанным требованиям могут удовлетворять неорганические сорбенты, аналоги которых имеются в окружающей среде. Извлечение из водных растворов одного из самых опасных для нас продукта деления – стронция-90 возможно с использованием таких природных неорганических сорбентов, как гипс и кальцит. Способность этих сравнительно  простых по составу неорганических (и, следовательно, достаточно радиационно стойких) веществ как к поверхностному, так и к объемному захвату из водной среды радионуклидов давно известна. Задача состоит в том, чтобы найти такие условия искусственного приготовления этих сорбентов, которые обеспечат оптимальное удовлетворение изложенных выше требований к сорбентам и сорбционным процессам с их участием.

В данной работе предпринята попытка изучить процесс формирования микрокристаллов гипса и кальцита и найти условия получения этих сорбентов в форме, наилучшей для извлечения указанных радионуклидов из водной среды. Морфология синтетических образцов этих сорбентов охарактеризована с помощью сканирующей электронной микроскопии. Образцы охарактеризованы также по данным РФА и низкотемпературной адсорбции по БЭТ. С использованием данных спектрофотометрического определения индукционного периода формирования микрочастиц сорбентов найдена работа образования критического зародыша для нескольких образцов гипса. Изучена динамика сорбции микроколичеств ионов Sr2+, меченных стронцием-90 + иттрием-90, из нейтральных водных растворов при температуре 22±2оС на ряде образцов кальцита и гипса, а также динамика сокристализации указанных радионуклидов с микрокристаллами гипса.