Изучение динамики образования наночастиц Fe3O4@HS 
методом мессбауэровской спектроскопии

Анучина М.М.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет

E-mail: anuchina_maria@radio.chem.msu.ru

Коррозионные явления в конструкционных материалах являются нерешенной проблемой нашего времени. Из-за этого срок эксплуатации металлических изделий ограничен. Особенно подвержены коррозии конструкционные металлоконструкции, которые эксплуатируются в контакте с окружающей средой. Помимо прочего, агрессивной коррозионной средой для металлов может являться почва. Присутствующие в почве влага, кислород, микроорганизмы и соли способствуют разрушению металлов. Кроме того, значительное влияние на коррозию металлических изделий в почве оказывает важнейший компонент почв - гуминовые вещества (ГВ).

Настоящая работа посвящена исследованию коррозионных процессов металлического железа в водных растворах ГВ методом мессбауэровской спектроскопии (МС). Ранее развитие системы «металлическое железо – раствор ГВ» изучали методами спектрофотометрии, флуоресценции, ДСР, рН и потенциометрии растворов ГВ, ДСК/ТГ, ПЭМ, МС конечных продуктов коррозии. Было установлено, что процесс взаимодействия железа и ГВ состоит из нескольких этапов, которые можно контролировать, опираясь на изменения оптических свойств растворов ГВ. В настоящей работе методом МС получены данные о динамике изменения состояния железа на каждом этапе взаимодействия реагентов. Для этого изучали замороженные до температуры жидкого азота водные суспензии семи проб, отобранных через каждые 24-48 часов из изучаемой реакционной системы «металлическое железо – раствор ГВ». Интерпретацию спектров МС осуществляли в программе Univem MS. Показано, что вся серия выделенных суспензий, полученных в результате взаимодействия металлического железа с ГВ, может быть удовлетворительно описана суперпозицией двух дублетов и двух/трех секстетов, соответствующих различным оксо(гидроксо)соединениям железа (III), соотношение площадей которых изменяется в процессе взаимодействия. Основные параметры модельных подспектров согласуются с данными для таких гидроксосоединений железа (III) как: Fe(OH)3, -FeOOH, -FeOOH, -FeOOH и δ-FeOOH. Образование наноразмерных частиц указанных соединений приводящее к уширению линий подспектров подтверждается данными ПЭМ для выделенных суспензий.

Таким образом, показано, что процесс коррозии металлического железа под действием ГВ, сопровождается изменением форм существования соединений железа и приводит к образованию стабилизированных наноразмерных частиц.

Работа выполнена на кафедре радиохимии под руководством в.н.с. Панкратова Д.А. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант № 16-14-00167.