Совмещение оптического и потенциостатического методов исследования коррозионного-электрохимического поведения углеродистых трубных сталей. Влияние кремнийорганических нанослоев на локальное растворение

Гладких Н.А., Петрунин М.А., Рыбкина А.А.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина

Российской академии наук, лаборатория коррозии металлов в природных условиях,

Москва, Россия

E-mail:Fuchsia32@bk.ru

Использование полимерных покрытий снижает коррозионную опасность при эксплуатации подземных магистральных нефте- и газопроводы. Одним из путей повышения межфазных взаимодействий на границе раздела фаз металл/полимер, является введение в систему дополнительного промежуточного слоя. Кремнийорганические соединения часто используются для улучшения адгезионных свойств полимеров в композиционных материалах. Оптическая “in situ” микроскопия является неразрушающим методом фиксирования кинетических изменений состояния поверхности металла, как при коррозии, так и поляризации. Совместное использование оптических и электрохимических методов исследования позволяет зафиксировать, изучить и охарактеризовать процесс локального дефектообразования в области катодной защиты подземных сооружений.

Цель работы - изучение механизма дефектообразования на трубных сталях при совмещении метода циклического потенциостатического импульса (ЦПИ) и колориметрического анализа раствора при циклической потенциостатической поляризации, а также влияние поверхностных самоорганизующихся кремнийорганических нанослоев на локальное дефектообразование. По итогам работы, были получены следующие результаты: «In situ» микроскопия позволила зарегистрировать появление дефектов в растворе имитирующем, грунтовый электролит. Удалось зафиксировать количество локальных дефектов на поверхности металла, оценить их внешние размеры и изменение этих  параметров в ходе эксперимента. При ЦПИ также зафиксированы дефекты. Однако его влияние неоднозначно. С одной стороны наблюдается увеличение плотности заполнения поверхности дефектами от 30 до 200% на трубных сталях. С другой – уменьшение размеров индивидуального дефекта почти в 2 раза. Изучено влияние винилсиланов (ВС) на возникновение и развитие дефектов. ВС оказывают ингибирующие воздействие на локальное растворение стали.  Их можно использовать с целью торможения процесса КРН.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грантов № 16-18-00445, 17-03-00232).