Исследование проводимости композитов кремний-графит как компонентов анодного материала литий-ионного аккумулятора

Попов А.В1., Евщик Е.Ю2

Студент1, младший научный сотрудник2

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

физ-хим факультет, Москва, Россия 1

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия2

E-mail: a-l-ppv@yandex.ru

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) – самый распространенный тип аккумуляторов, в частности, для мобильных устройств. Поэтому работы по их усовершенствованию не прекращаются. Актуальными задачами являются повышение ёмкости и снижение степени деградации электродных материалов в ходе заряда-разряда.

Одним из способов повышения стабильности и ёмкости ЛИА является использование композитных материалов на основе кремния и графита в качестве активного вещества отрицательного электрода. Кремний обладает более высокой теоретической ёмкостью (4200 мА*ч/г) по сравнению с графитом (372 мА*ч/г), но малой стабильностью при заряде-разряде аккумулятора, а графит, наоборот, обладает высокой стабильностью, но малой ёмкостью [1]. Поэтому использование в качестве активного материала отрицательного электрода композита на основе кремния и графита позволяет повысить ёмкость (за счёт кремния) и стабильность (за счёт графита) анодного материала.

Одним из требований к работе ЛИА является наличие электронной и ионной проводимости активных веществ электродов.  Важной задачей для поиска наибольшего значения проводимости и сохранения стабильности ёмкостных характеристик отрицательного электрода является подбор оптимального процентного соотношения компонентов композита кремний – графит. В ходе данной работы была исследована зависимость удельной электропроводности композита от содержания кремния. Она проявляет пороговый характер. При содержании кремния более 25% наблюдается снижение проводимости. Максимальное значение удельной электропроводности было получено для образца, содержащего 25% кремния и 75% графита и составляло ~0,85 См/см.

[1] Кедринский И.А. Li-ионные аккумуляторы, «Платина» (2002), Красноярск, Россия.