Изучение адсорбционных центров металл-органических каркасов MFM-300 и ZIF-8 методами ЭПР спектроскопии спинового зонда

Кузьмина Д.Л.

Новосибирский государственный университет,
физический факультет, Новосибирск, Россия

Международный томографический центр СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: dl.kuzmina@ya.ru

В процессе энергопроизводства образуются опасные газы, которые необходимо собирать для дальнейшего хранения или утилизации. Перспективными пористыми материалами для этих целей являются металл-органические каркасы (МОК). Эти координационные соединения основаны на ионах или кластерах металлов, соединённых органическими линкерами. Такая структура позволяет создавать материалы с широким спектром функциональных свойств, например, с высокой химической стабильностью, большой площадью поверхности, высокой сорбционной емкостью и др.

Внутреннюю поверхность МОК и адсорбционные свойства материала можно исследовать с помощью спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), адсорбируя в каркас спиновые зонды – нитроксильные радикалы, наиболее распространенным из которых является TEMPO ((2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-ил)оксил).

В настоящее время наибольшее внимание уделяется стабильным МОК, таким как ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework). На внутреннюю поверхность структуры адсорбировались CO2, N2, O2 газы вместе с небольшой концентрацией радикала TEMPO (1мол./1000ед.яч.). Методом стационарного ЭПР X-диапазона была изучена подвижность TEMPO при различной температуре, что, с использованием расчётов методом молекулярной динамики, выявило конкуренцию NO группы TEMPO с молекулами CO2 за центры адсорбции [1].

Другой яркий представитель МОК, интересный наличием активных OH-групп – MFM-300(Me), где Me = Al, Ga или In. Проведённые импульсные эксперименты (ENDOR в Q-диапазоне и стационарный ЭПР в X-диапазоне) показали, что адсорбированный зонд находится в двух различных по подвижности фазах; при этом свойства каркаса с Me = Al в узлах структуры отличаются от свойств других каркасов.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-73-10320 и гранта Президента РФ МК-3272.2017.3.

Литература

[1] Sheveleva A. M., et al. Probing Gas Adsorption in Metal-Organic Framework ZIF-8 by EPR of Embedded Nitroxides // J. Phys. Chem. C. 2017. V. 121. P. 19880-19886.