Получение адсорбента на основе терморасширенного графита

Войташ А. А.

Донецкий национальный технический университет, факультет Экологии и химической технологии, Донецк, Украина

E-mail: anna.voytash@gmail.com

Особое распространение в последние годы приобрели разработки, посвященные получению пористых углеродных материалов. Значительные перспективы представляет терморасширенный графит (ТРГ), который активно применяется при ликвидации нефтяных разливов, в производстве термо- и коррозионно-стойких уплотнителей, огнезащитных покрытий, а также используется в качестве углеродных подложек для палладиевых катализаторов, которые применяются в процессах синтеза органических соединений.

Терморасширенный графит получен при обработке исходного графита марки ГТ-1 (Завальевское месторождение, Украина) концентрированной азотной кислотой с последующим соинтеркалированием уксусной кислотой и этилформиатом. Термическое расширение соединений соитеркалирования графита (ССГ) проводилось в режиме термоудара в муфельной печи при 900 °С. Для количественной характеристики способности ССГ к терморасширению использовали коэффициент вспучивания (KV), определяемый как отношение объема полученной графитовой пены к массе навески ССГ. Коэффициент вспучивания полученного ССГ составил 380 см3/г. Использование соинтеркалантов приводит к повышению значения коэффициента вспучивания по сравнению с нитратом графита (KV = 249 см3/г).

С помощью ЯМР 1Н спектроскопии изучена сорбционная способность полученного ТРГ по отношению к ряду органических растворителей. Значение сорбционной емкости составляет: по ацетонитрилу – 60 г/г сорбента, по ацетону – 27 г/г сорбента, по трет-бутиловому спирту – 57 г/г сорбента. Гравиметрическим методом определена сорбционная емкость ТРГ по отношению к бензолу (71 г/г сорбента), нефти (62 г/г сорбента), машинному маслу (43 г/г сорбента).

ТРГ является перспективным сорбентом благородных металлов. Изучена сорбция Pd-катализаторов полученным отслаиваемым графитом из реакции перекрестного сочетания после экстракции целевого продукта. В работе использован синтез 2-хлор-3-фенилпиридина. По результатам СЭМ образец терморасширенного графита содержит 26,48 % Pd.

Таким образом, показаны перспективы применения терморасширенного графита, полученного на основе ССГ, в качестве сорбента для органических веществ и носителя для палладиевых катализаторов.