Исследование наноэмульсий индивидуальных парафинов и их смесей методами динамического и статического рассеяния света. Размер, дзета-потенциал и температуры фазовых переходов.

Иванова Д. Д.

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

ivanovad.97@mail.ru

Методом ультразвукового диспергирования были приготовлены наноэмульсии индивидуальных парафинов (C19H40, C20H42, C21H44, C23H48 и C28H58) в воде без добавления ПАВ. Так же были приготовлены 5 образцов наноэмульсий из смеси парафинов С23Н48 и С28Н58 с процентным содержанием легкоплавкого компонента 16.6%, 33.3%, 50%, 66,6% и 83.4%. Измеренный методом динамического рассеяния света радиус полученных эмульсий был около 100 нм, а дзета-потенциал около -35 мВ [1]. Используя метод динамического и статического рассеяния света, были проведены исследования приготовленных образцов эмульсий в широком интервале температур [2]. Аналогичная техника и методика ранее была использована для определения фазовых переходов в везикулах [3]. Хорошо известно, что метод динамического и статического рассеяния света хорошо себя зарекомендовал для исследований критических явлений и процессов агрегации и солюбилизации [4]. В представленной работе показано, что фазовые переходы жидкость-твердое тело (плавление/кристаллизация) и твердое-твердое тело (ротаторные фазы парафинов) в приготовленных образцах эмульсий сопровождаются яркими особенностями на измеряемых температурных зависимостях интенсивности рассеянного света. Это позволяет определить температуры фазовых переходов парафинов в исследуемых образцах.

Литература

1. Д.Д. Иванова, К.И. Киенская, В.Н. Курьяков. Исследование эмульсий индивидуальных парафинов методами динамического и статического рассеяния света // Материалы VI Всерос. конференции. 2017 г. Ив.: Иван. гос. ун-т. 2017. С. 102-105.

2.  Д.Д. Иванова, К.И. Киенская, В.Н. Курьяков. Исследования фазовых переходов в эмульсиях индивидуальных парафинов C19H40 и C23H58 и их смесях // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. 2017, Т.  XXXI. № 4 (185). С.  88 -90

3. Voronov V.P., Kuryakov V.N., Muratov A.R. Phase behavior of DODAB
aqueous solutions // ЖЭТФ. 2012. т. 142. С. 1258.

4. Robertson A.E., Phan D.H., Macaluso J.E., Anisimov M.A., Kuryakov V.N., Yudin I.K., Jouravleva E.V., Bertrand C.E. Mesoscale solubilization and critical phenomena in binary and quasy-binary solutions of hydrotropes // Fluid Phase Equilibria. 2016. Т. 407. С. 243-254.