Электрофлотационное извлечение труднорастворимых РЗМ из многокомпонентной системы

Ачкасов М.Г.

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: mgggl@yandex.ru

В технологии получения концентрата редкоземельных элементов одна из сложных стадий - это получение труднорастворимых карбонатов РЗМ и их многоступенчатая фильтрация. Одним из наиболее простых и экономически выгодных методов является электрофлотация. Электрофлотация основана на проведении электролиза воды на нерастворимых электродах и флотационном эффекте [1].

Извлечение труднорастворимых соединений редкоземельных (Ce, La, Nd, Pr, Sm) металлов проводили в лабораторном электрофлотаторе [2]. Результаты электрофлотационного извлечения труднорастворимых РЗМ из многокомпонентной системы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 - Влияние pH и концентрации осадителя Na2CO3 на степень электрофлотационного извлечения РЗМ

| pH | α, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 г/л Na2CO3 |  |  |  |  | 0,5 г/л Na2CO3 |  |  |  |  |
|  | Ce | La | Nd | Pr | Sm | Ce | La | Nd | Pr | Sm |
| 5,0 | 45 | 5 | 7 | 6 | 3 | 56 | 24 | 19 | 30 | 9 |
| 7,0 | 41 | 33 | 31 | 35 | 50 | 31 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 9,0 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 43 | 42 | 40 | 42 | 41 |

Условия эксперимента: С (Ме) = 100 мг/л; С (NaСl) = 1г/л; С (СептаПАВ ХСВ.50) = 5 мг/л; Jv = 0,4 A/л; τ = 20 мин.

Как видно из таблицы №1, оптимальное значение для электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений РЗМ равно 9.0, в присутствии карбоната натрия в количестве 1 г/л. Значение степени извлечения может достигает 93 – 95% за 20 минут обработки.

Литература

[1] Колесников В.А., Ильин В.И., Капустин Ю.И., Электрофлотационная технология очистки сточных вод промышленных предприятий. Химия, Москва, 2007. 307 с.