Гелеобразование в низкоконцентрированных водных растворах L-цистеина и AgNO3 под влиянием галогенидов

Лагусева В.С., Филяровская М.Н.

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: laguseva-vera@yandex.ru

В настоящее время уделяется все больший интерес к исследованию гидрогелей, которые находят применение в различных областях – косметологии, медицине, пищевой промышленности. Особый интерес среди гелеобразующих систем представляют супрамолекулярные гели на основе низкомолекулярных соединений. В данной работе изучаются низкоконцентрированные гелеобразующие системы на основе L-цистеина и нитрата серебра. Инициаторами гелеобразования являются бромид и хлорид натрия.

Цель работы заключается в комплексном изучении процессов самоорганизации в трехкомпонентных гидрогелях, полученных одностадийным методом. Гели синтезировали по следующей схеме: в водный раствор L-цистеина сначала добавляли рассчитанное количество раствора галогенида, а затем раствора нитрата серебра.

В работе сравнивали влияние хлорида и бромида натрия на процессы самоорганизации и гелеобразования. Исследовали два типа растворов с каждым электролитом. В одних растворах варьировали содержание нитрата серебра, при этом молярное соотношение компонентов Ag+/Cys изменяли в интервале 1,33 – 2,00, концентрация L-цистеин составляла 3,0 мМ. В других растворах варьировали содержание электролита от 0,25 до 1,5 мМ при постоянном соотношении Ag+/Cys (1,8 или 2,0).

Контрольные измерения проводили на свежеприготовленных растворах или после их выдержки в темном месте. Электронные спектры исследуемых образцов регистрировали на УФ спектрометре «Evolution Array» (фирма «Thermo Scientific», США). Величину рН растворов регистрировали с помощью прибора «Mettler Toledo», Швейцария. Вязкость растворов и гидрогелей измеряли на вибрационном вискозиметре SV-10 (японская фирма «A&D Company»).

В результате, удалось желировать трехкомпонентные водные растворы L-цистеина и нитрата серебра с хлоридом или бромидом натрия в одну стадию, получив для каждой из систем достаточно устойчивые во времени гидрогели при соотношении компонентов Ag+/Cys 1,8 или 2,0.

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (Проект №4.5508.2017/БЧ).