Определение теплот адсорбции органических растворителей на поверхности углеродных наноматериалов

Ильгова Екатерина Андреевна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,                    химический факультет, Москва, Россия

e-mail: ilgova.ekaterina@gmail.com

Существует большое количество загрязнителей, которые представляют опасность для воздушных и водных сред. Углеродные наноматериалы (УНМ) используют для удаления загрязняющих веществ из воздушных  и водных потоков ввиду их химической инертности, высокой удельной площади поверхности по сравнению с другими угольными адсорбентами, а также возможности введения в их структуру гетероатомов для максимизации селективности адсорбции соединений с различными функциональными группами.

Целью данной работы являлось определение теплот адсорбции органических растворителей, содержащих различные функциональные группы, на поверхности углеродных нанотрубок (УНТ) и малослойных графитовых фрагментов (МГФ), а также допированных азотом УНМ. Синтез УНМ осуществлен пиролитическим разложением бензола (УНТ и МГФ) и ацетонитрила (N-УНТ и N-МГФ). Теплоты адсорбции органических паров на поверхности УНМ рассчитывали по уравнению:, проводя измерения при 20 и 30 С на установке DVS Advantage. Методом низкотемпературной адсорбции азота определены значения удельной площади поверхности (SBET) адсорбатов. Термический анализ материалов проведен на приборе для синхронного термического анализа NETZSCH STA 449PC LUXX. Элементный анализ образцов проведен на РФЭС-спектрометре Axis Ultra DLD.

Результаты низкотемпературной адсорбции азота согласуются с данными по органическим растворителям, хотя значения SBET в среднем завышены на 20%. Например, для ацетона получены значения теплоты адсорбции -34,1, -33,5, -35,8 кДж/моль для УНТ, N-УНТ, N-МГФ соответственно, однако для МГФ - -38,4 кДж/моль. Установлено, что на величину теплоты адсорбции и на значение удельной площади поверхности УНМ влияют молекулярные площадки органических растворителей, их дипольные моменты, функциональные группы, входящие в их структуру, а также морфология УНМ.