Новая фотоактивная гибридная наносистема с ферсторовским переносом энергии

Никулин П.А.

Студент

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва

Gipan_nikul@mail.ru

Квантовые точки (КТ) представляют собой наноструктурированные материалы с уникальными фотофизическими свойствами, такими как: узкие полосы излучения, зависящие от размера КТ, долгие времена жизни люминесценции. Одним из способов модификации КТ является присоединение органического изомеризуемго фотохрома (лиганда). Такие органо-неорганические гибриды представляют большой интерес. [1]

В данной работе был осуществлен синтез новой гибридной наносистемы (ГНС) на основе квантовой точки CdS и фотохромного лиганда {11-[2-((E)-2-антрацен-9-ил-винил)-хинолин-8-илокси]-ундецил}-тиуроний бромида (AQE). Были получены спектры поглощения, люминесценции и возбуждения люминесценции ГНС и КТ и лиганда, измерены квантовые выходы люминесценции КТ (φКТ) и AQE (φAQE) в свободном состоянии и в составе ГНС (φКТ' и φAQE', соответственно), рассчитан интеграл перекрывания и радиус Ферстера, определена эффективность ферстеровского переноса энергии в ГНС (φET).

|  | φКТ | 0.099 |
| --- | --- | --- |
|  | φAQE | 0.066 |
|  | φКТ' | 0.004 |
|  | φAQE' | 0.084 |
| Спектры поглощения КТ (1), AQE (2), ГНС (3), люминесценции (1'); вставка: спектры люминесценции AQE (2), ГНС (3) и возбуждения люминесценции (1). | φET | 0.96 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 17-03-00789).

1. Marcelo L.R., Denisov S.A., Jonusauskas G., McClenaghan N.D., Credi A. Designed long lived emission from CdSe quantum dots by reversible electronic energy transfer with a surface bound chromophore // Angew. Chem. Int. Ed. 2018, №130(12). p. 3158–3161.