Фазовые равновесия в системе вода – азотная кислота – нитрат самария – нитрат европия – нитрат гадолиния – трибутилфосфат

Архипин А.С.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: Arkhipinmsu@gmail.com

В настоящее время основным способом разделения редкоземельных элементов (РЗЭ) является жидкофазная экстракция. Экстракция проводится в многокомпонентной системе, которая может содержать воду, азотную кислоту, нитраты РЗЭ и органический экстрагент. В настоящей работе в качестве экстрагента был выбран трибутилфосфат (ТБФ, (C4H9O)3PO). Поиск оптимальных условий проведения процесса разделения обычно заключается в огромной по объему экспериментальной работе, включающей в себя перебор условий экстракции и составов многокомпонентной системы. Возможным вариантом решения поставленной задачи является построение термодинамической модели многокомпонентного раствора. Данный подход позволяет значительно сократить временные и материальные затраты исследователя. Данные, представленные в литературе, дают весьма ограниченные знания о коэффициентах распределения компонентов в многокомпонентной системе и не содержат необходимой для построения термодинамической модели многокомпонентного раствора информации о полном составе равновесных фаз.

Целью настоящей работы является изучение жидкофазных равновесий в системе вода – азотная кислота – нитрат самария – нитрат европия – нитрат гадолиния – трибутилфосфат.

Суть эксперимента заключалась в проведении экстракционных опытов, с последующим определением составов исходных и равновесных фаз. На первом этапе смешивали водный азотнокислый раствор нитратов РЗЭ с трибутилфосфатом, после чего смесь перемешивалась и термостатировалась при 25°С. Далее фазы разделяли. На втором этапе проводили определение составов исходных и равновесных фаз. Для определения РЗЭ в водных растворах использовали ИСП-АЭС метод. В случае органических фаз проводили многоступенчатую реэкстракцию соли в водный раствор с последующим использованием ИСП-АЭС метода. Содержание азотной кислоты определяли потенциометрическим кислотно-основным титрованием с раствором NaOH. Для предотвращения расслаивания титрование органической фазы проводили в водно-спиртовой среде.

В результате экспериментальной работы были проведены экстракционные опыты в исследуемой системе, а также определено содержание РЗЭ (Sm, Eu, Gd) и азотной кислоты в образованных фазах после экстракции.