Термические свойства N-допированных малослойных графитовых фрагментов

Тамбовцева Ю. А., Строкова Н. Е., Архипова Е. А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

e-mail: tambovtseva_yulia@mail.ru

Возможность варьирования широкого спектра свойств малослойных графитовых фрагментов (МГФ) делает этот материал перспективными для использования в составе композиционных материалов и электрохимических устройства

[1]. Для сопоставления различных образцов МГФ был выбран универсальный сравнительный параметр,  энтальпия сгорания, на величину которого влияют структура, дефектность и степень гетерозамещения в материале.

Синтез МГФ осуществлялся пиролитическим разложением ацетонитрила, его смесей с бензолом, а также гексана на темплате – оксиде магния, при 800оС. Всего получено 4 серии образцов, в которых варьировались такие параметры, как содержание азота, дефектность, удельная площадь поверхности и толщина.

Общую дефектность оценивали методом КР-спектроскопии, содержание азота и различных его типов регистрировали методами элементного анализа и РФЭС. Удельную площадь поверхности и распределение пор по размерам определяли методом низкотемпературной адсорбции азота. За толщиной МГФ следили с помощью ПЭМ. Энтальпии сгорания определяли методом синхронного термического анализа.

Установлено, что на энтальпию сгорания влияют степень гетерозамещения, соотношение содержания различных типов C-N – связей, количество графеновых слоев в МГФ и общая дефектность материала. Энтальпии сгорания недопированных МГФ монотонно увеличиваются по абсолютному значению с увеличением количества слоёв. Для N-МГФ при близких величинах Sуд энтальпия сгорания уменьшается с увеличением содержания азота, однако при уменьшении площади поверхности значения энтальпии возрастают.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00322-мол_а.

1.Savilov S.V., Strokova N.E., Ivanov A.S., Arkhipova E.A. et al. Nanoscale carbon materials from hydrocarbons pyrolysis: structure, chemical behavior, utilisation for non-aqueous supercapacitors // Materials Research Bulletin. 2015, Vol. 69. p. 13–19.