Cпектроскопия ЭПР для исследования структуры и деградации поли-D,L-лактида, микронизированного в скСО2

Короткевич А. А.

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

alexkorotkevich.chem@gmail.com

Данная работа посвящена анализу структуры и деградации полимерных микрочастиц на основе биоразлагаемых полиэфиров поли-D,L-лактида и полилактидгликолида, допированных биологически активными соединениями. Изготовление микрочастиц с одновременной импрегнацией проводилось с применением сверхкритических флюидных технологий на основе диоксида углерода. Использование таких методов не предполагает применения токсичных растворителей. В качестве допантов использовались стабильные нитроксильные радикалы: ТЕМПОЛ, ТЕМПОН и спин меченые аналоги биологически активных соединений, таких, как диклофенак, дигидрокверцетин и токоферол. Использование парамагнитных допантов позволяет применять спектроскопию ЭПР для качественного и количественного анализа полученных образцов, а также для изучения кинетических закономерностей высвобождения допанта из полимерной матрицы в ходе ее набухания и гидролиза.

Концентрации парамагнитных соединений во всех полученных образцах составили ~1017-1018 частиц на грамм полимера. Для большинства образцов показана равномерность распределения парамагнитного соединения внутри полимерной матрицы. Обнаружено магнитное концентрирование в образце поли-D,L-лактида, импрегнированного спин меченым дигидрокверцетином. Во всех образцах обнаружена низкая подвижность парамагнитных соединений. Показано, что независимо от метода изготовления микроструктура образцов не имеет существенных различий. В ряде образцов выявлено наличие релаксационных процессов. Показано, что структура парамагнитной добавки оказывает существенное влияние на кинетические закономерности высвобождения допанта из микрочастиц в фосфатный буферный раствор.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 16-03-00333 и 17-02-00445) в части интерпретации спектров ЭПР нитроксильных радикалов в полимере и буферном растворе и РНФ (грант 14-33-00017) в части получения микронизированных форм с применением сверхкритического СО2.