Исследование кинетики реакции дииозоцианата с 2,2-диметилолпропионовой кислотой и моделирующим её спиртом.

Горбаренко Анастасия Вячеславовна1, Фирсова А.И.1,2

1 – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 – Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E–mail:g_anastasia_v@outlook.com

Осознание человечеством необходимости заботы об окружающей среде для улучшения экологической обстановки и качества жизни привело к созданию соответствующих законов. В 1999 году вступила в силу первая директива об ограничении выбросов вредных органических веществ в атмосферу, благодаря которой стала актуальна разработка лакокрасочных материалов на водной основе. В 2004 году была принята директива по повышению требований к лакокрасочным покрытиям.

Вододисперсионные полиуретаны (ВРПУ) – одни из наиболее перспективных лакокрасочных материалов, которые могут проявлять требуемые физико-химические параметры, но для целенаправленного получения экологически безвредных покрытий с различными свойствами необходимо понимать кинетическую составляющую процесса синтеза. Стоит отметить, что литературных данных, посвященных изучению кинетики взаимодействия изоцианатов с оксикислотами, весьма ограниченное количество.

Для наилучшего понимания происходящих процессов была изучена кинетика реакций 2,2-диметилолпропионовой кислоты (ДМПА) и моделирующего её 2,2-диметилолпропана (ДМП) с изофорондиизоцианатом (ИФДИ). Необходимо отметить, что при синтезе макродиизоцианата на основе гидроксилсодержащей кислоты необходима её нейтрализация для предотвращения побочной реакции с карбоксильной группой, что также обеспечивает ВРПУ способность к диспергированию в воде. В связи с эти, исследования кинетики реакции уретанообразования проводились в среде ацетона как в присутствии триэтиламина, так и в его отсутствие с использованием метода ИКС. Глубину протекания процесса отслеживали по полосе поглощения ʋ = 2270 см-1, соответствующей валентным колебаниям NCO-группы. По результатам проведенных исследований были определены соответствующие константы скорости реакций ИФДИ с ДМПА и ДМП, на основании чего сделаны выводы о протекании побочной реакции между NCO- и COOH-группами. Полученные кинетические параметры обеспечат возможность целенаправленного, управляемого синтеза ВРПУ.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. Регистрации 01201055317.