Магнитолипосомы для направленной доставки фотосенсибилизаторов

хлоринового ряда

Ильичева Н.С.1, Марнаутов Н.А 2

1ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», Институт тонких химических технологий, Москва, Россия

2ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

e-mail: ili4eva-natasha@yandex.ru

На сегодняшний день одним из перспективных направлений в области адресной доставки лекарственных средств, в частности фотосенсибилизаторов (ФС) для фотодинамической терапии, является разработка наноконтейнеров на основе магнитоуправляемых липосом (МЛ). Данные носители могут обеспечить эффективную доставку лекарственных веществ [1].

В качестве ФС были выбраны производные хлорина е6, которые в силу своей низкой растворимости в воде будут включаться в липидный бислой МЛ. Магнитные наночастицы (МНЧ) были получены методом соосаждения, также называемым метод Массарта [2]. Структуру и размер подтверждали методом ПЭМ. Средний размер МНЧ составляет 12±4 нм.

Для получения МЛ был выбран традиционный метод дегидратации/регидратации, где регидратацию липидной пленки осуществляли водной суспензией МНЧ. В качестве липида для получения МЛ был использован соевый фосфатидилхолин (ФХ). Для получения устойчивой суспензии МЛ с биосовместимым размером не более 200 нм экспериментально было подобрано оптимальное массовое соотношения МНЧ:ФХ равное 1:12,5. При данном соотношении были получены МЛ с размером 160±10 нм. Размер частиц определяли методами ДСР и ПЭМ. Частицы представляют собой магнитное ядро, окруженное липидным бислоем. При получении МЛ, содержащих производное хлорина е6, добавление хлорина осуществляли на стадии получения липидной пленки. В результате эксперимента полученные частицы с включенным ФС, где массовое соотношения ФХ:МНЧ:ФС равно 60:4:1, имели размер около 200 нм.

Литература

- Peng H., Zhiming L., Jing L., et al. Photosensitizer-conjugated magnetic nanoparticles for in vivo simultaneous magnetofluorescent imaging and targeting therapy //Biomaterials – 2011. - V.32. - P. 3447-3458.

- Марнаутов Н.А., Комиссарова Л.Х., Татиколов А.С. и др. Разработка оптимального способа получения однородных по химическому составу и размерам наночастиц магнетита для биомедицинских целей // Успехи современного естествознания - 2017 - № 6. - С. 23–27.