Разработка стимул-чувствительных липосом для высвобождения высокомолекулярных соединений

Ванзаракшаева С. Ч.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: saryuna.v@gmail.com

Одной из перспективных и хорошо изученных форм контейнера для доставки лекарственного препарата являются липосомы и мицеллы. Данный тип контейнеров позволяет доставлять как гидрофильные, так и гидрофобные молекулы разного размера, но при этом одним из значимых недостатков является медленное, а порой полное отсутствие высвобождения активных молекул (в особенности, высокомолекулярных соединений - ВМС). С данной целью применяют стимул-чувствительные липосомы, которые реагируют на изменения pH среды, температуры, воздействию света и магнитного поля. Преимуществом магнитного поля является его высокая проникающая способность. В качестве посредника между магнитным полем и наноконтейнером выступают магнитные наночастицы (МНЧ). В данной работе мы разрабатываем новый подход к упрощению и улучшению высвобождения препарата для липосомальных контейнеров с МНЧ, а именно магнетита, покрытого золотом, под действием низкочастотного ПМП. Мы полагаем, что при действии НЧ ПМП преобладает релаксация по Брауну, приводящая к механическому вращению наночастиц и разупорядочиванию мембраны липосом. Целью данной работы является разработка магнитных липосом с загруженным ингибитором и изучение его высвобождения под действием низкочастотного ПМП.

В данной работе липосомы получали путем гидратации липидной пленки с последующей гомогенизацией с помощью экструзии. Загрузку ингибитора провели методом многократного замораживания и размораживания липосом. Иммобилизацию МНЧ на липосомах провели двумя методами – ковалентным и электростатическим. Образцы анализировали методом динамического светорассеяния, ИК-спектроскопии, биохимическим анализом (определение концентрации белка), спектрофотометрически (кинетика подавления ферментативной реакции с альфа-химотрипсином). Подобраны параметры ПМП (110 Гц, 90 мТл), при которых наблюдается максимум высвобождения ингибитора. По данным ИК-спектроскопии наблюдается сдвиг пика валентных колебаний CH2- группы в высокочастотную область, что указывает на повышение степени гидратации мембраны. Следует отметить, что для электростатически сорбированных частиц эффект поля был выше. Наблюдаемый эффект мы объясняем «разупорядочиванием» липидного бислоя.