Создание металлоксидных капсул для фотопрограммирования бактериальных культур

Никитина А. А., Кассиров И. С., Кошель Е. И., Скорб Е. В.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nikitina@scamt-itmo.ru

На настоящий момент науке известно множество проблем, связанных с биологическими системами. Одним из таких нерешённых вопросов остаётся адресная доставка в биологические системы необходимых питательных веществ, таких как витамины, сахара [1].

В нашем исследовании представлено создание гибридных нанокапсул на основе диоксида титана и полиэлектролитов, на которых была показана возможность фотопрограммирования бактериальных культур.

Нанокапсулы были получены в несколько этапов. В мезопоры синтезированных частиц диоксида титана под действием вакуума была введена L-арабиноза. Далее на модифицированные наночастицы была осаждена композиция, включающая в себя полиэтиленимин и полистиренсульфонат. Полученные гибридные капсулы были протестированы в ходе электрохимического эксперимента. Результатом стало установление увеличение электростатического экранирования частиц, в оболочке из полиэлектролитов, по сравнению с немодифицированными частицами.

Для выявления функциональности нанокапсул был проведён биологический эксперимент. Полученные частицы были помещены в питательную среду LB (Lysogeny broth) и подвергнуты облучению УФ (405 нм). Под действием лазера наблюдалась активация капсул, что обусловливало собой выход L-арабинозы. Наличие моносахарида в питательной среде позволило спродуцировать в бактериях E. coli. Белок GFP (Green Fluorescent Protein). Анализ флуоресценции бактерий был проведен на проточном цитометре Novocyte (Китай).

В ходе данной работы нами была определена оптимальная композиция капсул на основе диоксида титана и полиэлектролитов, а также подобраны условия для проведения дальнейших исследований. Полученные нанокапсулы доказали возможность получения фотопрограммируемых структур для биологических систем.

Литература

[1] Suffian I. F. B. M. and etc. Yield Optimisation of Hepatitis B Virus Core Particles in E. coli Expression System for Drug Delivery Applications // Sci. Rep. 2017. T.7. 43160.