Определение параметров диффузионного и нестационарного  шнурового токов в цилиндрическом халькогенидном стеклообразном полупроводнике.

Совтус Н.В. Мынбаев К.Д.

Аспирант, заведующий лабораторией

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе, лаборатория фотоэлектрических явлений в полупроводниках, Санкт-Петербург, Россия

E-mail:spnick93@mail.ru

На сегодняшний день халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП) представляют большой интерес из-за наблюдающегося в них эффекта памяти: явления, при котором полупроводник может переходить многократно из состояния с высоким электрическим сопротивлением в состояние с низким сопротивлением [1]. Благодаря этому свойству, ХСП могут использоваться в качестве носителей информации и в скором времени сменить нынешнее поколение носителей памяти Flash Nand. Однако при изучении электрофизических характеристик ХСП неминуемо приходится столкнуться со шнурованием тока — процессом собирания протекающего тока в узкой области [2],[3]. Поскольку плотность тока в образующемся канале многократно возрастает, это может привести к необратимому пробою полупроводника. Знание как можно большего количества характеристик шнурового тока является необходимым при проектировании как элементов памяти на основе ХСП, так и полупроводниковых тиристоров, поскольку неоднородное распределение тока может повлечь за собой разрушение системы.

В рамках представляемой работы нами была разработана простая аналитическая модель для описания температуры шнурового тока с учётом зависимости от времени и координаты, а также оценен масштаб возникающего при этом диффузионного тока, перпендикулярного шнуровому. Параметры для решения уравнения теплопроводности в ХСП были взяты для плёнки толщиной 1 мкм системы GST (Ge-Sb-Te), считающейся наиболее перспективной при создании элементов памяти [4]. Результатом решения стала функция, описывающая распределение тепла в цилиндрическом полупроводнике при постоянном электрическом поле, как для однородного нагрева, так и для неоднородного нагрева по координате (шнур тока). Уже при временах порядка 1 мкс распределение температуры можно считать стационарным, она при этом убывает экспоненциально в зависимости от расстояния от центра. Было показано, что диффузионный ток не способен внести какой-либо весомый вклад в разрушение шнурового тока, так как максимальная величина диффузионного тока не превышает единиц наноампер и на несколько порядков ниже величины тока в шнуре, которая составляет сотни микроампер. Таким образом, было установлено, что возникновение боковых каналов токового шнура, грозящих материалу повреждениями, крайне маловероятно.

Литература

[1] M. Nardone, M. Simon, I.V. Karpov, V.G. Karpov. J. Appl. Phys. 112 (2012) 071101.

[2] Б.Л. Гельмонт, К.Д. Цэндин. ФТП 10 (1976) 1119.

[3] N. Bogoslovskiy, K. Tsendin. Sol.State Electron. 129 (2017) 10.

[4] G.W. Burr, M.J. Brightsky, et al. IEEE J. Em. Sel. Top. C. 6(2) (2016) 146.