Исследование энергетического спектра в гетероструктурах

с квантовыми ямами InGaAs/GaAs

Хазанова С.В., Дегтярев В.Е., Григорьева Н.Н

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, физически факультет,

603950 Нижний Новгород, Россия

E-mail: grigorieva_nn_27@mail.ru

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

Энергия E, эВ

Модель

Эксперимент

Интенсивность, отн.ед.

Структуры, содержащие квантовые ямы InxGa1-xAs/GaAs, могут быть использованы при создании источников излучения в среднем и дальнем ИК диапазонах, приборов спинтроники, оптических модуляторов [1]. При этом энергетические характеристики и оптические свойства реальных приборов на основе квантово-размерных структур весьма чувствительны к параметрам роста, геометрии системы а также упругим деформациям вследствие рассогласования решеток. Теоретический расчет спектров фотолюминесценции с учётом технологических особенностей роста позволяет более корректно интерпретировать экспериментальные спектры гетероструктур со сложным профилем состава.

Рис.1. Экспериментальный и модельный спектр ФЛ для одиночной КЯ с шириной d = 9 нм с концентрацией In x = 0,1 при T = 300 К

Исследованы гетероструктуры InxGa1-xAs/GaAs (100), содержащие одиночную и двойную квантовую  яму (КЯ) с различным содержанием индия. Для моделирования энергетического спектра используется численное решение стационарного одномерного одноэлектронного уравнения Шрёдингера в приближении эффективной массы. С помощью расчёта положений  уровней размерного квантования, оптических матричных элементов межзонных переходов получены модельные спектры ФЛ КЯ [2]. Исследовано влияние вариации параметров структуры и поперечного электрического поля.

Показано (рис. 1), что для одиночных КЯ при небольшом содержании индия (x = 0,1 - 0,12) кривые расчетного и экспериментального спектров ФЛ хорошо согласуются. При этом  более интересным объектом исследования являются двойные КЯ.  В данной  работе показано, что при незначительной вариации ширины барьера (рис.2), а также при внешнем воздействии электрического поля возможно резкое изменение вероятности оптических межзонных переходов, что приводит к заметному изменению спектра.

Рис.2. Спектр ФЛ для двойной КЯ с параметрами 10/(6)/18 нм с концентрацией In x = 0,1 при T = 77 К

1. М.С. Буяло, И.М. Гаджиев и др., Письма в ЖТФ, , 41(20), c. 30, (2015).

2. M. Califano and А. Zunger. // PRB, 70, p.165127,  (2004).