Влияние низкочастотного магнитного поля на полиэлектролитные микрокапсулы, функционализированные магнитными наночастицами

Бурмистров И.А.1,3, Веселов М.М.2,4, Трушина Д.Б.3,5,6

3студент, 4аспирант, 5сотрудник

6кандидат физико-математических наук

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

3Институт Кристаллографии ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва, Россия
E–mail: burmiivan@gmail.com

Развитие медицины, направленное на повышение эффективности диагностики и лечения заболеваний, связано с разработкой микро- и наноструктур. Такие структуры могут использоваться для адресной доставки биологически активных веществ и их контролируемого высвобождения, а также в задачах тераностики. Полиэлектролитные микрокапсулы, получаемые методом последовательной адсорбции молекул на поверхность коллоидных частиц, являются перспективным средством доставки активных веществ [2]. Функционализация оболочек капсул наночастицами магнетита позволяет управлять локализацией капсул и их проницаемостью. Управление проницаемостью микрокапсул при помощи низкочастотного негреющего магнитного поля основано на магнитомеханическом воздействии [3]. Такая активация наночастиц позволяет достичь высокой проникающей способности в ткани, характеризуется большой локальностью и безопасностью, что делает данный метод более пригодным для применения in vivo [1]. В данной работе были опробованы несколько режимов облучения магнитным полем микрокапсул, состоящих из комбинации полиаллиламин гидрохлорид/полистиролсульфонат натрия c наночастицами магнетита.

Для оценки эффективности воздействия магнитного поля микрокапсулы перед облучением были помещены во флуоресцентный краситель флуоресцеин изотиоцианат. В процессе облучения в оболочке и на поверхности капсулы должны формироваться дефекты, которые способствуют проникновению красителя внутрь многослойной оболочки. Визуализацию капсул проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-7401F и просвечивающего электронного микроскопа TECNAI OSIRIS 200 kV. Контрольный образец, а также образцы после воздействия магнитным полем были исследованы с помощью конфокального микроскопа Leica TCS SPE. При обработке полученных данных были построены профили интенсивности флуоресценции красителя в микрокапсулах, облучаемых импульсным магнитным полем с различной длительностью импульса и паузой между импульсами. Из полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее перспективным режимом облучения с точки зрения целостности полиэлектролитной оболочки является режим с длительностью импульса 100 мкс, и длительностью паузы между импульсами 10 мкс.

Литература

1. Головин Ю.И., Клячко Н.Л., Мажуга А.Г., Грибановский С.Л., Головин Д.Ю., Жигачев А.О., Шуклинов А.В., Ефремова М.В., Веселов М.М., Власова К.Ю., Усвалиев А.Д., Ле-Дейген И.М., Кабанов А.В. Новые подходы к нанотераностике: полифункциональные магнитные наночастицы, активируемые негреющим низкочастотным магнитным полем, управляют биохимической системой с молекулярной локальностью и селективностью // Российские нанотехнологии. 2018. No 5-6. C 3 -25

2. Bruno G De Geest, Sukhorukov Gleb B.  & Helmuth Möhwald The pros and cons of polyelectrolyte capsules in drug delivery // Expert Opinion on Drug Delivery. 2009. No 6. C 613-624.

3. Golovin Yuri I., Klyachko Natalia L., Majouga Alexander G., Sokolsky Marina & Kabanov Alexander V. Theranostic multimodal potential of magnetic nanoparticles actuated by non-heating low frequency magnetic field in the new-generation nanomedicine // Journal of nanoparticle research. 2017. No 19.