Исследование свойств системы доставки IQ-1 на основе PLGA микрокапсул, полученных методом электрораспыления

Колесник И.М., Киблер Э.В., Лавриненко А.К., Станкевич К.С.

Студент

Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет, Инженерная школа ядерных технологий, г. Томск, Россия

E-mail: kolesnik0796@gmail.com

Таргетированная доставка лекарственных средств является перспективной по причине возможности снижения концентрации дорогостоящих лекарственных форм при их вводе в организм, а также сокращения вредного влияния на здоровые части организма за счет направленного действия систем на источник болезни. Наиболее распространённым материалом для синтеза систем доставки лекарств является полимолочная-со-гликолевая кислота (PLGA) благодаря отсутствию воспалительных реакций в организме при вводе данного материала и постепенной биодеградации на молочную и гликолевую кислоты, выводимые из организма естественным путем. Существует множество методов формирования полимерных микро- и нанокапсул: метод одинарной эмульсии, распылительная сушка, метод двойной эмульсии и их разновидности. Однако, главным их недостатком является высокая вероятность повреждения чувствительных лекарственных форм и клеток при контакте с органической фазой. Метод электрораспыления не обладает данным ограничением, а также дает возможность установления размеров и морфологии частиц за счет изменения параметров синтеза системы доставки лекарства. В свою очередь, отличительными особенностями оксима 11Н-индено [1,2-b] хиноксалин-11-она (IQ-1) является подавление провоспалительных цитокинов в организме и ингибирование c-Jun N-терминальных киназ, участвующих в во многих патологических процессах в организме [1].

Были исследованы физико-химические свойства системы доставки лекарства IQ-1 на основе PLGA микрокапсул, полученных методом электрораспыления. Загрузка лекарства для ряда образцов составила 5, 10 и 20% по отношению к массе сухого гранулированного полимера. Свойства микрокапсул были исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и методом лазерной дифракции (ЛД) до и после ультразвукового воздействия. Коэффициенты загрузки и кинетика высвобождения IQ-1 оценивалась методом УФ-видимой спектрометрии. Эффект на образование активных форм кислорода (АФК) первичными нейтрофилами человека в присутствии PLGA микросфер исследовался методом хемилюминесценции с использованием красителя L012.

Результаты СЭМ свидетельствуют о том, что полученные микрокапсулы обладают сферической формой с гладкой поверхностью при любой загрузке IQ-1. После процесса электрораспыления размеры микрокапсул делятся на 3 группы: малые, диаметром около 400 нм, средние – около 2,7 мкм и крупные агломерированные частицы – диаметром до 10 мкм. В то же время, после ультразвуковой обработки наблюдается увеличение числа малых и средних частиц за счет разрушения крупных агломератов без разрушения структуры микросфер. С увеличением процентного содержание IQ-1 в микрокапсулах наблюдается уменьшение полного выхода в течение 28 дней от 53 до 6%. С увеличением концентрации лекарства в микрокапсулах происходит снижение образования АФК первичными нейтрофилами человека. Таким образом, применение PLGA микрокапсул, полученных методом электрорасщепления, является перспективным для терапии различных заболеваний, в том числе и онкологических.

Литература

- Schepetkin, I.A., Kirpotina, I.N., Khlebnikov, A.I, et al. Identification and Characterization of a Novel Class of c-Jun N-terminal Kinase Inhibitors // Molecular Pharmacology. 2012, №81(6). p. 832–845.