Перколяционная модель диффузии ионов через нанопористые мембраны

Сизов Г.Н., Берекчиян М.В.

Студент 3-го курса, аспирант 3-го г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: sizov_george@mail.ru

Важной задачей химии и химической технологии является изучение диффузии ионов через нанопористые материалы. Наиболее общеупотребимым способом теоретического описания диффузии является модель линейной неравновесной термодинамики, частными случаями которой являются первый и второй законы Фика. Однако на данный момент нет возможности теоретически предсказать численные значения транспортных коэффициентов без использования эмпирических данных.

В данной работе предлагается перколяционная модель диффузии ионов через нанопористые мембраны для количественной оценки эффективных коэффициентов диффузии. Новизна работы состоит в предположении, что связность нанопористого материала для отдельных сортов ионов определяется не только эффективным поперечным сечением пор, но и структурой плотной части двойного электрического слоя (ДЭС). Упорядоченность расположения ионов в ДЭС приводит к увеличению значения потенциала в отдельных областях, вследствие чего возникают области раствора, в которых потенциал слишком велик, чтобы туда проникали сольватированные ионы. В результате движение ионов можно рассматривать как движение в «лабиринте» областей, ограниченных эквипотенциальными линиями. В качестве макроскопической величины, выражающей связность, предполагается выбрать pH или мембранный потенциал.

Целью данной работы является экспериментальное обнаружение явления потери связности мембраны из-за структуры ДЭС и параметра связности x, а также эмпирическая проверка степенного закона, используемого для описания перколяционных процессов:

De х−хct,

где De – эффективный коэффициент диффузии, x – параметр, характеризующий связность, xc – критическое значение, при котором связность теряется, t = const и не зависит ни от чего, кроме размерности пространства перколяционной задачи. [1, 2]

В качестве модельного объекта нанопористой среды были выбраны мембраны анодного оксида алюминия из-за высокой плотности заряда на их поверхности, а также из-за широких возможностей контроля параметров структуры и высокоупорядоченного расположения пор в объеме мембраны. Для изучения ионного транспорта использовали растворы RbBr и BaBr2 (концентрации от 0,001 М до 0,1 М) при 3 ≤ pH ≤ 9.

Установлено, что в условиях, когда плотная часть ДЭС по толщине сопоставима с диаметром пор проникновение ионов через мембрану описывается теорией перколяций:

1.	Экспериментально наблюдалось критическое значение pH = 5 для диффузии Ba2+, при котором структура ДЭС теряет связность. Для всех значений pH меньше 5 эффективный коэффициент диффузии пренебрежимо мал.

2.	Эффективный коэффициент диффузии имеет линейную зависимость от pH вблизи критических значений, поэтому можно считать t = 1.

Однако pH не является универсальным параметром связности, так как он не содержит в себе полную информацию о составе электролита, поэтому была изучена зависимость мембранного потенциала от pH в тех же условиях, что и измерение эффективного коэффициента диффузии. Она оказалась немонотонной, значит, мембранный потенциал не может выступать в роли параметра, характеризующего связность ДЭС. Однако его нормировка на логарифм отношения концентраций приводит к монотонной линейной функции почти на всем рассматриваемом диапазоне значений pH. Эта нормировка является целесообразной, так как мембранный потенциал зависит не только от pH, но и от концентрации фоновых электролитов. Кроме того, увеличение концентрации соли в 10 раз приводит к росту мембранного потенциала примерно в 2 раза (~ ln10).

Таким образом, в рамках теории перколяций возможно адекватное описание экспериментальных данных, так как она предоставляет удобный язык для построения формальной модели диффузии ионов в порах, размер которых сопоставим с плотной частью ДЭС.

Литература

- Kesten H., What is percolation? Notices of the AMS, May 2006, 572-573

- Stauffer D., Aharony A., Introduction to percolation theory, 2nd revised edition, Taylor and Francis, 2003