Применение спектральной методики для точного измерения эффективности органических и перовскитных солнечных элементов

Савченко Пётр Сергеевич

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

e-mail: muncake101@gmail.com

Коэффициент полезного действия (КПД) – это ключевой параметр солнечной фотовольтаики, поэтому его точное измерение является важнейшей задачей. КПД вычисляется из вольт-амперной характеристики солнечного элемента при освещении стандартным солнечным спектром (AM1.5G). Однако, в лабораторных условиях стандартный спектр обычно имитируется со значительным отклонением (Рис. 1). В результате ток короткого замыкания (следовательно, и КПД) при симулируемом освещении отличается от тока при стандартном освещении.  В данной работе была применена спектральная методика, которая учитывает спектральный отклик солнечного элемента, а также различие между стандартным (AM1.5G) и симулируемым спектрами.  В результате получен поправочный коэффициент для измеренного тока короткого замыкания (Таблица 1).

| Рис. 1. Спектральная интенсивность AM1.5G и солнечного симулятора Newport 67005. | Были исследованы фотоактивные материалы для солнечных элементов с разными спектрами поглощения: перовскит и донорно-акцепторная смесь N(Ph-2T-DCV-Et)3:PC71BM (Таблица 1). Результаты показали, что спектральная методика – это удобный и надежный инструмент для компенсации различий между стандартным и симулируемым спектрами. Таким образом, удается измерить КПД в лаборатории при условиях, максимально близких к реальным (AM1.5G). |
| --- | --- |

| Солнечный элемент | Jкз, мА/см2 | Vхх, V | ФЗ, % | КПД, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N(Ph-2T-DCV-Et)3: PC71BM | 7.25 | 0.96 | 52 | 3.55± 0.14 | 0.98 |
| Перовскит | 15.6 | 1.03 | 60 | 9.0± 0.4 | 0.94 |

Таблица 1. Фотоэлектрические характеристики солнечных элементов.

Работа поддержана РНФ (грант 14-13-01380). Автор выражает благодарность П. Трошину и С. Цареву за образцы перовскитных солнечных элементов, С. Пономаренко и А. Солодухину за предоставленные материалы.

A.Yu. Gavrik, et al. Book of abstracts (IFSOE-2014). 2014, p. 55