Люминесцентные свойства координационных соединений  трис-  и тетракис- бета-дикетонатов диспрозия

Карева Е. Р.1, Тайдаков И. В.2, Амброзевич С. А.1,2, Коршунов В. М.1,2, Метлин М. Т.2

Студент

1Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, факультет фундаментальных наук, Москва, Россия

2Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

E-mail: elisabethkareva@gmail.com

В настоящей работе проведены исследования люминесцентных свойств двух комплексов бета-дикетонатов диспрозия с лигандами гидроксония теракис-(4-(циклогексилкарбонил)-5-метил-2-фенил-2,4-дигидро-3H-пиразол-3-он)диспрозиат(III) и трис-(4-(циклогексилкарбонил)-5-метил-2-фенил-2,4-дигидро-3H-пиразол-3-онато)(моноаква) диспрозий (III). В первом комплексе в координационную сферу входило 3 лиганда (трис-комплекс), а во втором — 4 лиганда (тетракис-комплекс). Синтез тетракис-комплекса является нестандартным, поскольку, как правило, химически устойчивыми являются трис-комплексы. В этой работе было показано, что указанный тетракис-комплекс является химически стабильным; кроме того, заполнение координационной сферы редкоземельного иона комплекса блокирует проникновение в сферу растворителей и таким образом увеличивает квантовый выход люминесценции. По сравнению с трис-комплексом внешний квантовый выход люминесценции тетракис-комплекса увеличился в 2 раза. В спектрах люминесценции обоих комплексов наблюдались полосы, характерные для излучательных переходов в редкоземельном ионе; максимумы спектральных полос обнаружены в областях 480, 575, 670 и 760 нм, отвечающие переходам 4F9/2 в состояние 6H13/2 (480 нм), 4F9/2 в состояние 6H15/2 (575 нм), 4F9/2 в состояние 6H11/2 (670 нм), 4F9/2 в состояние 6H9/2 (760 нм) [1,2]. Оптическое возбуждение люминесценции проводилось в полосе оптического поглощения лиганда 365 нм. Люминесценция лигандов в комплексе при этом не наблюдалась. Это свидетельствует об эффективном процессе передачи энергии электронного возбуждения с лигандного окружения на ион.  Из вида спектров люминесценции следует, что структуры полос в области 475 нм у трис- и у тетракис-комплексов отличаются. Это связано с различной симметрией кристаллической упаковки и координационной сферы исследованных соединений.

Литература

1. Spectral investigations on Dy 3+-doped transparent oxyﬂuoride glasses and nanocrystalline glass ceramics / P Babu, Kyoung Hyuk Jang, Eun Sik Kim et al. // Journal of Applied Physics.––2009.––Vol. 105, no. 1.––P. 013516.

2. Ferrell S. K. Eﬀect of metal and semiconducting nanoparticles on the optical properties of Dy3+ ions in lead borate glasses.––2016.

3. Zhefeng Li, Jiangbo Yu. The near-infrared optical properties and Judd–Ofelt analysis of a Dy(III) complex // Journal of Luminescence. –– 2013. –– May. –– Vol. 143. –– P. 169–172.