Электрофизические свойства полианилина, модифицированного наночастицами кремния

Перченко Е.М.1, Савин К.А.1,2, Новиков И.В.1, Кабановой В.А.3

Студентка, аспирант, студент, младший научный сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Физический институт имени П.Н.Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия

3Инстиут физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: perchenkoelizaveta@gmail.com

В настоящее время всё большую популярность для использования в солнечной энергетике, оптоэлектронике и фотосенсорике приобретают материалы на основе полимера с добавлением неорганических наночастиц [1–3]. Исследованию солнечных элементов и фотоприемников на таких композитах посвящено достаточно много научных статей, однако сами материалы исследуются крайне редко. Изучение электрофизических свойств таких композитов является крайне важной задачей, поскольку позволяет установить корреляцию между структурой и транспортными свойствами композитов и тем самым определить оптимальные параметры для использования полимеров с неорганическими наночастицами в солнечных элементах. В данной работе исследованы механизмы переноса на переменном сигнале в полианилине (ПАНИ), модифицированном кремниевыми наночастицами.

Исследования проводились на импеданс-анализаторе Hewlett-Packard 4192А в диапазоне частот 5 Гц - 13 МГц. Амплитуда переменного сигнала составляла 30 мВ. В результате проведенных измерений были получены зависимости проводимости от частоты для различных концентраций наночастиц кремния в ПАНИ (рис. 1). Видно, что с увеличением концентрации кремниевых наночастиц проводимость образца возрастает во всем исследованном интервале частот. Были построены эквивалентный схемы исследованных композитов, но основе которых сделаны выводы о причинах изменения проводимости при увеличении концентрации кремниевых наночастиц в ПАНИ.

Рис.1 Зависимость удельной проводимости от частоты для разных концентраций кремниевых наночастиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-32-00417 мол_а).

Литература

1. 	Wright M, Uddin A. Solar Energy Materials & Solar Cells Organic — inorganic hybrid solar cells : A comparative review. Sol. Energy Mater. Sol. Cells [Internet]. 107, 87–111 (2012). Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2012.07.006.

2. 	Wei H, Fang Y, Yuan Y, Shen L, Huang J. Trap Engineering of CdTe Nanoparticle for High Gain, Fast Response, and Low Noise P3HT:CdTe Nanocomposite Photodetectors. Adv. Mater. 27(34), 4975–4981 (2015).

3. 	Hemaprabha E, Pandey UK, Chattopadhyay K, Ramamurthy PC. Doped silicon nanoparticles for enhanced charge transportation in organic-inorganic hybrid solar cells. Sol. Energy [Internet]. 173(June), 744–751 (2018). Available from: https://doi.org/10.1016/j.solener.2018.08.020.