Исследование кремниевых наноэлектромеханических резонаторов на основе подвешенных наноструктур

Дорофеев А.А

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: aa.dorofeev@physics.msu.ru

В последние годы активно разрабатываются и исследуются наноэлектромеханические системы (НЭМС). Такие структуры вызывают интерес как для фундаментальных, так и для прикладных исследований [1]. НЭМС крайне перспективны для создания сверхчувствительных детекторов массы [2] , силы [3], давления [4] и смещения [5] . Основной элемент НЭМС – механический резонатор. В сенсорах на основе НЭМС нанорезонаторы часто сопряжены с оптическими или электронными преобразователями. Такие устройства дают возможность исследовать даже квантовые эффекты в механических системах [6]. Механические резонаторы сверхмалых размеров являются также эффективным инструментом в понимании свойств сверхтекучих жидкостей [7].

В работе предложена технология изготовления наноэлектромеханических резонаторов на основе подвешенных кремниевых нанопроводов. Структуры изготовливались из материала «кремний на изоляторе» с толщиной верхнего слоя кремния 110 нм и толщиной оксида кремния 200 нм. При изготовлении использовались стандартные КМОП технологические процессы: электронная литография с применением позитивного резиста, реактивно-ионное и жидкостное травления, электронно-лучевое напыление тонких металлических пленок (Al, Cr). Изготовленные структуры могут быть использованы в качестве сверхчувствительных датчиков массы, смещения, силы, ускорения и давления.

Было изготовлено и изучено несколько серий образцов НЭМС на основе подвешенных кремниевых нанопроводов с размерами L = 2...5 мкм, h = 130 нм, w = 50...150 нм. Механические характеристики образцов были исследованы с применением магнитодвижущего метода.

Резонансные характеристики представленных структур изучались в вакууме, в магнитных полях до 5 Тл при температуре 20 мК и в частотном диапазоне до 500 МГц с полосой измерения 200 Гц. Форма частотной характеристики коэффициента прохождения сигнала, обусловленная наведением отрицательной электродвижущей силы при колебании проводника в магнитном поле, имела характерный минимум на резонансной частоте. В ходе исследования были получены значения резонансных частот для нанопроводов с длинной 5, 3 и 2 мкм. Они оказались равными 32.46, 71.99 и 150.25 МГц, соответственно, что совпадает с теоретическими оценками, полученными из теории Эйлера-Бернулли. Внутренняя добротность нанорезонатора длиной 5 мкм составила 3.62·104.

Проведенные измерения предоставили возможность оценить предельную чувствительность и диапазон измеряемых масс для представленных резонаторов в качестве детекторов. Предельная чувствительность по массе в линейном режиме составила ~ 6·10−20 г/Гц1/2 (в полосе 200 Гц). При этом оцененная минимальная детектируемая масса составила ~ 8.5·10−19 г.

Литература

- Гринберг Я.С., Пашкин Ю.А.,Ильичев Е.В., "Наномеханические резонаторы", Успехи физических наук 2012. 182, N 4, C. 407-436. https://doi.org/10.3367/UFNr.0182.201204c.0407.

- S.T. Bartsch, M. Arp, and A.M.Ionescu, "Junctionless Silicon Nanowire Resonator", IEEE Journal of the Electron Devices Society 2(2), 8 (2014); https://doi.org/10.1109/JEDS.2013.2295246.

- H.Mamin and D. Rugar, "Sub-attonewton force detection at millikelvin temperatures ", Appl. Phys. Lett. 79, 3358 (2001); https://doi.org/10.1063/1.1418256.

- X. Zhao, J.M. Tsai, H. Cai, X.M. Ji, J. Zhou, M.H. Bao, Y.P. Huang, D. L. Kwong, and A.Q. Liu, "A nano-opto-mechanical pressure sensor via ring resonator", Opt. Express 20(8), 8535 (2012); https://doi.org/10.1364/OE.20.008535.

- R.G. Knobel and A.N. Cleland, "Nanometre-scale displacement sensing using a single electron transistor", Nature 424, 291 (2003); https://doi.org/10.1038/nature01773.

- Naik, O. Buu, M.D. LaHaye, A.D. Armour, A.A. Clerk, M.P. Blencowe, and K.C. Schwab, "Cooling a nanomechanical resonator with quantum back-action", Nature 443, 193 (2006); https://www.nature.com/articles/nature05027.

- D. I. Bradley, R. George, A.M. Gu´enault, R.P. Haley, S. Kafanov, M.T. Noble, Yu.A. Pashkin, G.R. Pickett, M. Poole, J.R. Prance, M. Sarsby, R. Schanen, V. Tsepelin, T. Wilcox,D.E. Zmeev, Sci.Rep.7, 4876(2017); https://doi.org/10.1038/s41598-017-04842-y.