ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОКСИДА КОБАЛЬТА

Павлов И.С.1, Мартышов М.Н.2

1студент, 2старший преподаватель

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: win8765495@gmail.com

Полупроводниковые оксиды металлов являются перспективными материалами в создании различных электронных устройств. Эти материалы могут обладать высокой электропроводностью, оптической прозрачностью, низкой стоимостью по сравнению с кремнием и высокой чувствительностью к адсорбции различных молекул [1-2].  Большинство используемых в настоящее время полупроводниковых оксидов металлов обладают n-типом проводимости. Однако в последнее время всё больший интерес у исследователей стали вызывать полупроводниковые оксиды металлов p-типа. Это связано с возможностью создания на основе оксидов металлов различных p-n гетероструктур, которые могут работать как полупроводниковые диоды, транзисторы, сенсоры и солнечные элементы. В данной работе проведены исследования электрических и фотоэлектрических свойств нанокристаллического оксида кобальта (Со3О4) который является полупроводником p-типа и при этом обладает низкой стоимостью получения и высокой стабильностью.

Образцы были получены карбонатным методом с последующим отжигом при температурах 500 °С и 300 °С и состояли из нанокристаллов со средними размерами 26 и 12 нм. Исследование электрических свойств показало, что наилучшей проводимостью обладают образцы, отожжённые при температуре 500 °С, что связанно с наибольшим средним размером нанокристаллов у данного образца. Обнаружено, что на температурных зависимостях проводимости наблюдается два участка с различной энергией активации, что может указывать на наличие двух разных механизмов проводимости. Показано, что при температурах ниже 250 К в образцах преобладает прыжковый механизм проводимости, который описывается законом Мотта.

Исследование фотоэлектрических свойств образцов показали, что кинетики нарастания и спада фотопроводимости характеризуются медленной и быстрой составляющими и хорошо аппроксимируются суммой двух экспонент. Рассчитаны времена релаксации для быстрой и медленной составляющих кинетик. Сравнение кинетик нарастания и спада фотопроводимости в воздухе и вакууме показало, что изменение проводимости при освещении не связано с процессами адсорбции и десорбции молекул с поверхности образцов. Сделано предположение о том, что причиной существования быстрой и медленной составляющей кинетик является рекомбинация неравновесных носителей заряда через локальные уровни в запрещенной зоне полупроводника.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-20101.

Литература

1. С. Рембеза, Металлооксидные нанокомпозиты для газовой сенсорики. Вестник ВГУ. Серия: Физика. Математика, т. № 1, pp. 74-77, 2006.

2. Huiyong Liu, V. Avrutin, N. Izyumskaya, Ü. Özgür, H. Morkoç, Transparent conducting oxides for electrode applications in light emitting and absorbing devices, Superlattices and Microstructures, т. 48, № 5, pp. 458-484, 2010.