Электронный и дырочный транспорт в полевых транзисторах

на основе тиофен-фениленовых олигомеров

Якушкин Лев Евгеньевич

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: yakushkin@mail.ru

В последние несколько десятилетий органические материалы играют всё более заметную роль в производстве электронных устройств. В связи с этим поиск новых органических полупроводниковых материалов и определение их электрических свойств представляет собой важную задачу. В исследовании органических электронных и оптоэлектронных устройств существенную роль играют тиофен-фениленовые олигомеры. Это обусловлено высокой подвижностью носителей заряда в активных слоях транзисторов на основе таких материалов, а также большим разнообразием молекулярных структур тиофен-фениленов [1].

Одно из возможных применений органических материалов в электронике – органические светоизлучающие транзисторы и фототранзисторы. Для работы таких устройств существенным является наличие в активном слое носителей заряда как p-типа, так и n-типа, то есть электронов и дырок одновременно. В связи с этим одно из направлений исследования органических полупроводниковых структур – определение типа проводимости в тонком слое таких веществ и измерение подвижности носителей зарядов, а также некоторых других характеристик.

В настоящей работе исследовался электронный и дырочный транспорт в канале транзисторов на основе веществ CH3-PTTP-CH3 и CF3-PTTP-CF3. Предполагалось, что в этих полупроводниках будет обнаружена высокая подвижность носителей заряда [2].

Методом напыления в вакуумной камере были изготовлены транзисторы на основе данных веществ. Проведённые измерения вольтамперных характеристик показали, что в активном слое вещества CH3-PTTP-CH3 наблюдается дырочный транспорт, а в CF3-PTTP-CF3 – электронный, при этом в CH3-PTTP-CH3 отсутствует электронный транспорт, а в CF3-PTTP-CF3 – дырочный.

Рисунок 1. Устройство полевого транзистора и его передаточная характеристика

Литература

- Qi Xia, Martin Burkhardt, Marcus Halik Oligothiophens in organic thin film transistors – Morphology, stability and temperature operation // Organic Electronics. 2008, №9.

- D.I. Dominskiy, A.Yu. Sosorev, T.V. Rybalova, N.I. Sorokina, O.A. Alekseeva, A.V. Andrianova, I.A. Gvozdkova, O.V. Borshchev, S.A. Ponomarenko, D.Yu. Paraschuk. Book of abstracts, 13th International Conference on Organic Electronics - 2017 (ICOE-2017), Moscow: Printeltech (2017) p. 96.