Зарядка и переключение доменов сегнетоэлектриков LiTaO3 и LiNbO3 при облучении их электронными пучками средних энергий

Татаринцев А.А.1, Марковец К.Е. 2

1кандидат физ.-мат. наук, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: tatarintsev@ftian.ru

Активное внедрение сегнетоэлектрических материалов в микро- и наноэлектронику, а также их использование в оптических устройствах требует решения многих проблем в области сегнетоэлектрических технологий. Создание регулярных доменных структур (РДС) в сегнетоэлектрических кристаллах играет большую роль для развития опто- и акустоэлектроники [1, 2] – в структурах, основанных на поверхностно-акустических волнах благодаря их нелинейным оптическим, электрооптическим и пьезоэлектрическим свойствам. Доменные структуры используются для удвоения частоты оптического излучения и в качестве оптических дифракционных решеток в оптоэлектронике [3, 4]. Также доменные структуры являются эффективным устройством для генерации поверхностных и объемных акустических волн в акустоэлектронике [5, 6].

Одним из способов создания РДС микронного, субмикронного и (в очень тонких кристаллах) нанометрового масштаба является облучение образца сфокусированным электронным пучком в установках электронно-лучевой литографии [7, 8]. Однако сложный самосогласованный механизм зарядки сегнетоэлектриков при облучении электронным пучком не достаточно изучен и понятен.

Эта работа посвящена одновременному исследованию всех основных параметров процесса зарядки монокристаллов LiTaO3 и LiNbO3. Эксперименты были проведены на обеих сторонах Z-среза: на положительной и отрицательной. Были измерены временные зависимости следующих основных параметров: поверхностного потенциала VS, вторичной электронной эмиссии Iσ, суммы тока смещения (аккумулируемого заряда) и токов утечки IL+D (Рис. 1). Такой комплексный подход [9] позволяет нам установить основные особенности процесса зарядки сегнетоэлектриков и сопутствующего переключения доменной структуры.

| (a) | (б) |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. Временные зависимости поверхностного потенциала VS, тока вторичной электронной эмиссии Iσ, суммы тока смещения и токов утечки IL+D при облучении электронами для +Z-среза LiTaO3 (a) и для -Z-среза LiNbO3 (б). Параметры зарядки: энергия первичного электронного пучка E0=1 кэВ и плотность тока j0=10-6 A/см2 |  |  |

Было обнаружено очень интересное и необычное для классических диэлектриков явление: изменение знака тока, регистрируемого полусферическим коллектором. Этот факт объясняется определяющим влиянием тока смещения на коллектор, вызванного появлением на поверхности положительного заряда высокой плотности из-за переключения поляризации в случае –Z-среза и ухода экранирующих зарядов в случае +Z-среза.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-02-00813 А.

Литература

- Ferraro P., Grilli S., De Natali P. et. al. Ferroelectric Crystals for Photonic Applications. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 1–132, 2009

- Buzanov O.A., Sakharov S.A., Roshchupkin D.V., Emelin E.V., Lavrov S.D. LiTaO3 - a multifunctional crystal for opto– and acoustoelectronics // Materialy Elektronnoi Tekhniki. (In Russ.). 2013. V. 3. P. 24-27.

- Fujimura M., Kodama T., Suhara T., Nishihara H. Quasi−phase−matched self−frequency doubling waveguide laser in Nd:LiNbO3 // IEEE Photon. Tech. Lett. 2000. V. 12. P. 1513—1515.

- Sasaki Y., Avetisyan Yu., Kawase K., Ito H. Terahertz−wave surface−emitted difference frequency generation in slant−stripe−type periodically poled LiNbO3 crystal // Appl. Phys. Lett. 2002. V. 81. P. 3323—3325.

- Cheng S., Zhu Y., Lu Y., Ming N. Growth and transducer properties of an acoustic superlattice with its periods varying gradually // Appl. Phys. Lett. 1995. V. 66. P. 291—292.

- Wan Z., Wang Q., Xi Y., Lu Y., Zhu Y., Ming N. Fabrication of acoustic superlattice LiNbO3 by pulsed current induction and its application for crossed field ultrasonic excitation // Appl. Phys. Lett. 2000. V. 77. P. 1891—1892.

- Emelin, E.V., Il’in A.I., and  Kokhanchik L.S. Recording of domains by an electron beam on the surface of +Z cuts of lithium niobate // Fizika Tverdogo Tela. 2013. V. 55. No. 3. P. 489–495.

- Kokhanchik, L.S. and Irzhak D.V. Formation of regular domain structures and peculiarities of switching of the spontaneous polarization in lithium tantalate crystals during discrete electron irradiation // Fizika Tverdogo Tela. 2010. V. 52. No. 2. P. 285–289.

- Tatarintsev A.A., Markovets K.E., Rau E.I. Charging and domain switching in ferroelectrics LiNbO3 by electron beam // Journal of Physics D - Applied Physics. 2019. No. 52. P. 115104.