Магнитокалорический эффект в гидриде Dy2Fe10Al7-H вблизи температуры магнитной компенсации.

Макуренкова А.А. 1

1аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lanna94@mail.ru

Исследование магнитокалорического эффекта (МКЭ) является актуальной задачей, ему посвящено множество работ [1]. Исследование МКЭ позволяет получить важную информацию о магнитной энтропии Sm, которая сильно изменяется в области магнитных фазовых переходов. Экспериментальное исследование магнитотепловых свойств ферримагнетиков немногочисленны. Изучение ферримагнитных материалов открывает возможности для поиска новых материалов с заданными свойствами, для использования в магнитных рефрежираторах.

Ранее [2] было обнаружено, что в соединении Dy2Fe10Al7, обладающим ромбоэдрической кристаллической структурой типа Th2Zn17, наблюдается магнитный переход типа магнитной компенсации вблизи температуры 135 К. Переход из ферромагнитного в парамагнитное состояние наблюдается при температуре TС = 235 K.

Внедрение водорода в кристаллическую решетку является одним из способов воздействия на магнитные фазовые переходы, с одной стороны, посредством увеличения параметра кристаллической решетки, а с другой стороны, за счет изменения концентрации электронов в зоне проводимости. Целью данной работы является изучение влияния гидрирования на температуры магнитных фазовых переходов соединения Dy2Fe10Al7, а также изучение магнитотепловых свойств в полученном редкоземельном магнитном гидриде.

Исходный состав был синтезирован методом индукционной плавки с чистотой исходных металлов не менее 99,95%. Гидриды были получены в камере высокого давления при температуре 300 К, давлении водорода 80 Бар. Для аттестации образцов был проведен рентгеноструктурный фазовый анализ. Дифракционная картина показала, что в обоих соединениях объем фазы со структурой типа Th2Zn17 (с пространственной группой ) не менее 97%. Как для гидрида, так и для исходного соединения было обнаружено незначительное количество (< 3%) второй фазы Fe3Al с кубической структурой (пространственная группа Fmm). Исследования намагниченности были проведены на SQUID магнитометре в полях до 70кЭ, при температуре от 5 до 300K.

В работе установлено, что температура Кюри для гидрида составляет TC = 235 К, что совпадает с температурой Кюри исходного образца. Измерение температурной зависимости намагниченности в поле 8кЭ показало минимум вблизи температуры Тк = 85 K. Данная температура была идентифицирована, как точка магнитной компенсации, при которой намагниченность подрешеток Dy и Fe становятся равны. Соответственно, при T<Tк намагниченность подрешетки Dy превышает намагниченность подрешетки Fe, а при T>Tк наоборот [3].

Для изучения магнитотепловых свойств, были проведены измерения изотерм намагниченности в магнитных полях до 70 кЭ, в интервале температур 60−115 K при последовательном изменении температуры с постоянным шагом 5 K.

Полученные изотермы намагниченности, как видно из Рис.1а не обнаруживают насыщения вплоть до 70 кЭ. Для изотерм намагниченности в полях выше 20 кЭ наблюдается линейный рост намагниченности по полю.

Для определения МКЭ нами были проведены исследования изотермического изменения энтропии (ΔSm) в области перехода. Для ΔSm при изменении внешнего магнитного поля от 0 до H0, с учетом соотношения Максвелла, можно приближенно записать:

Tк

H1=20кЭ

H2=50кЭ

Видно, что изотермическое изменение энтропии при температуре T = (T1 + T2)/2 определяется площадью между двумя магнитными изотермами, измеренными при температурах T1 и T2, деленной на разность этих температур. На Рис.1б изображены температурные зависимости изменения энтропии ΔSm(T).

Рис.1  а)Изотермы намагниченности в полях до 70кЭ б)Температурные зависимости изменения магнитной части энтропии ΔSm(T), при полях H1=20кЭ, H2=50кЭ

Видно, что при температуре порядка 85 K знак ΔSm меняется. Изменение знака при переходе через Tk объясняется следующим. В области T<Tk вектор намагниченности Dy подрешетки ориентирован по направлению поля H. Таким образом действие поля приводит к уменьшению энтропии Sm. В области температур выше точки магнитной компенсации вектор намагниченности подрешетки Dy устанавивается антипараллельно направлению H и действие поля приводит к возрастанию ΔSm.

Таким образом, мы установили, что гидрирование соединения Dy2Fe10Al7 не изменяет температуру Кюри, но в то же время сильно влияет на температуру перехода типа точка магнитной компенсации. Также  установлено, что при температуре 5 K намагниченность гидрида существенно меньше намагниченности исходного соединения, что вызвано уменьшением намагниченности подрешетки Dy, вследствие уменьшения обменного интеграла 4f-4f взаимодействия. Известно [4], что в редкоземельных интерметаллидах с высоким содержанием железа температура Кюри определяется в первую очередь обменом внутри 3d подрешетки и в меньшей степени межподрешеточным обменным взаимодействием 4f-3d. Поскольку температура Кюри при гидрировании не изменилась, можно предполагать, что основное влияние внедрения атомов водорода в кристаллическую решетку соединения Dy2Fe10Al7 приходится на изменение обменного интеграла 4f-4f взаимодействия.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135). Автор выражает благодарность к.ф.-м.н. Д.Ю. Карпенкову за предоставленные образцы, д.ф.-м.н. И.С. Терешиной за получение гидрированного образца, к.ф.-м.н. Н.Ю. Панкратову за оказанную помощь при проведении магнитных измерений и профессору д.ф.-м.н. С.А. Никитину за предложенную тему и научное руководство.

Список литературы

- J. Lyubina «Magnetocaloric materials for energy efficient cooling (Topical Review)», 2017, Journal of Physics D:Applied Physics

- A. I. Smarzhevskaya, S. A. Nikitin, N. Y. Pankratov et al “The influence of ferrimagnetic structure on magnetocaloric effect in dy2fe10al7 compound,” in Book of Abstracts of Moscow International Symposium on Magnetism (MISM-2017), pp. 849–849, Москва, 2017.

- К.П. Белов «Эффекты парапроцесса в ферримагнетиках и антиферромагнетиках», Москва, 2001, Физматлит, ISBN 5-9221-0148-X

- С.А. Никитин Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов // М «МГУ». 1989.