АМР эффект в нанопленках с неоднородным распределением намагниченности

Шевцов В.С.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vs.shevtcov@physics.msu.ru

Датчики магнитного поля, основанные на анизотропном магниторезистивном (АМР) эффекте, нашли широкое применение в современной электротехнике [1]. Целью данной работы является развитие теории двумерного распределения векторов намагниченности в тонкопленочных магниточувствительных элементах, а также создание эффективного алгоритма расчёта АМР эффекта на основе данной теории и последующее сравнение с экспериментально полученными результатами.

В работе исследуется полоска из материала Fe40Ni40Co20 с одноосной анизотропией шириной мкм длиной l=415мкм, толщиной h=25нм. ОЛН направлена вдоль длинного ребра, т.е. вдоль оси . Внешнее магнитное поле  прикладывается перпендикулярно ОЛН вдоль координатной оси , что приводит к отклонению вектора намагниченности  от оси ОЛН на угол θ (рис. 1). При прохождении электрического тока вдоль полоски (вдоль оси z) происходит изменение сопротивления, пропорциональное  (АМР эффект).

Рис. 1. Геометрические параметры полоски Fe40Ni40Co20.

Физические параметры имели следующие значения: величина вектора намагниченности насыщения MS=1050Гс, коэффициент МР-эффекта Δρ/ρ=0.02. Поле одноосной анизотропии Han=2k/MS=15Э, где k – константа одноосной анизотропии. Константа обменного взаимодействия A=1.7⋅10−11Дж/м.

При заданных параметрах при отклонении вектора намагниченности M возникает магнитостатическое поле Hm вдоль оси z, которое будет неоднородно по ширине полоски (вдоль координатной оси y), вследствие чего отклонение вектора намагниченности M будет неоднородно по ширине полоски, т.е. θ=θH0,y.

Для расчёта неоднородности распределения вектора намагниченности M в полоске будем исходить из микромагнитных уравнений Ландау-Лифшица-Гильберта:

| ∂M∂t=−γM×Hef+αMM×∂M∂t | (1) |
| --- | --- |

где γ – гиромагнитное отношение, α – параметр затухания, M – вектор намагниченности, Hef – эффективное магнитное поле. В стационарном случае уравнение (1) принимает вид:

| M×Hef=0. | (2) |
| --- | --- |

Уравнение (2) является интегро-дифференциальным уравнением, решение которого в общем случае представляет собой сложную математическую проблему [2].

Принимая во внимание геометрические размеры полоски, а именно тот факт, что длина полоски примерно в 40 раз больше ширины, можно пренебречь неоднородностью распределения на концах полоски и считать незначительным влияние на АМР эффект. Это приближение было количественно подтверждено результатами расчётов в популярном математическом пакете решения микромагнитных задач OOMMF посредством сравнения АМР эффекта с учетом неоднородности ячеек в области торцов полоски и без их учета.

На основе полученных результатов нами был разработан эффективный метод численного расчёта магнитной неоднородности в полоске. Суть метода сводится к разбиению полоски на крупные частицы, представляющие собой длинные узкие ячейки, в пределах которых вектор намагниченности направлен одинаково и близок к однородному распределению.

В этом случае нельзя заменить магнитный момент полоски на эффективный точечный диполь, как это делается в пакете OOMMF. Необходимо произвести расчёт магнитного поля, создаваемого вектором намагниченности Mi бесконечной тонкой полоски (ячейки). Такой расчёт был произведен, а на его основе разработан численный метод расчёта равновесного неоднородного распределения вектора намагниченности Mi в полоске. В этом методе уравнение (2) сводится к системе линейных алгебраических уравнений относительно sinθi, которую можно решить эффективными математическими методами.

Расчёты магнитной неоднородности в рассматриваемом образце с поперечным размером ячейки 100нм выполняются на персональном компьютере за несколько минут. Аналогичные вычисления с помощью пакета OOMMF производились более суток. На рис. 2 представлены результаты расчёта по разработанной программе (○) в сравнении с расчетами по программе OOMMF (□) и экспериментальными результатами (●).

Рис. 2. Результаты сравнения расчётов и эксперимента.

Автор признателен профессору Касаткину С.И. (ИПУ РАН), а также Амеличеву В.В. и Костюку Д.В. (НПК «Технологический центр»), в сотрудничестве с которыми была выполнена данная работа.

Литература

- Касаткин С.И., Васильева Н.П., Муравьев А.М. Спинтронные магниторезистивные элементы и приборы на их основе. М., 2005.

- Дубовик М.Н., Зверев В.В., Филиппов Б.Н. Нелинейная перестройка структуры доменных границ в тонкой пленке с одноосной плоскостной анизотропией // ФММ. 2014. Т. 115. № 11. С. 1226-1244.