Переключение бистабильных магнитных состояний сплава (NdSmDy)(FeCo)B вблизи спин-переориентационного перехода

С. А. Костюченко1,  А. И. Дмитриев2, А. А. Филатов1

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

Постоянные магниты семейства Nd2Fe14B нашли широкое применение в самых различных технических устройствах, работающих при комнатной температуре, благодаря их хорошим эксплуатационным свойствам и относительно невысокой стоимости. В настоящее время предпринимаются попытки использовать эти сплавы в системах, работающих при низких температурах, например, в криогенных магнитных ондуляторах на постоянных магнитах [1]. В окрестности температуры TSR = 135 К в сплавах серии Nd2Fe14B происходит спонтанное изменение направления вектора намагниченности (изменение полярности магнита), вызванное спин-переориентационным переходом, что затрудняет их низкотемпературную эксплуатацию [2, 3]. В данной работе установлено, что в окрестности спин-переориентационного перехода в сплаве (NdSmDy)(FeCo)B формируются бистабильные магнитные состояния с двумя равновозможными ориентациями вектора намагниченности, соответствующими различной полярности постоянного магнита. Показано, что полярность спеченных магнитов семейства Nd2Fe14B в окрестности спин-переориентационного перехода может быть стабилизирована небольшим внешним магнитным полем, что открывает новые возможности для применения таких магнитов.

- T. Hara, T. Tanaka, H. Kitamura, T. Bizen, X. Marechal, T. Seike, T. Kohda, Y. Matsuura, Phys. Rev. ST Accel. Beams 7, 050702 (2004).

- S. Hirosawa, Y. Matsuura, H. Yamamoto, S. Fujimura, M. Sagawa, H. Yamauchi, J. Appl. Phys. 59, 873 (1986).

- N.C. Koon, B.N. Das, M. Rubinstein, J. Tyson. J. Appl. Phys. 57, 4091 (1985).